4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

4.1. Мета експерименту

Мета експерименту: отримати термостійкий оксидноалюмінієвий каталізатор, що містить Cr-Mg шпінель та витримує температури до 10000С.

4.2 Опис експериментальної установки

Лабораторна установка складається з наступних елементів: апарат для приготування розчину H2CrO4, апарат для нанесення об’ємного типу, корзина, насоси; апарат для приготування розчину Mg(NO3)2, апарат для просочення та пров’ялки, сушилка полочна,електрична муфельна піч.

Схема експериментальної установки приведена на малюнку 4.1.

Необхідна кількість хромового ангідриду поміщається в апарат для приготування розчину H2CrO4 1. Для просочення використовується 50% по вазі розчин хромового ангідриду.

Далі насосом 4 розчин перекачується в апарат для нанесення об’ємного типу 2, куди опускаємо для просочення корзину 3 зі зразком. Просочуємо протягом 2–3 хвилин. Після просочення сушимо на відкритому повітрі 30 хвилин. Потім поміщаємо зразки в сушильну шафу 8 для остаточного видалення вологи при температурі 100–120°С.

У апарат для приготування розчину Mg(NO3)2 5 вносимо необхідну кількість Mg(NO3)2. Опускаємо зразок і просочуємо  в апараті для просочення та пров’ялки 6, куди насосом 7 подається розчин, також 2 – 3 хвилини. Після цього сушимо на відкритому повітрі 30 хвилин, потім поміщаємо зразки в сушильну шафу 8 для остаточного видалення вологи при температурі 100–120°С. Після закінчення сушки зразки прожарюються в муфельній печі 9 при температурі 400°С протягом 1,5–2 годин.

Мал. 4.1 – Схема експериментальної установки

1Р – Апарат для приготування розчину H2CrO4; 2Н – Апарат для нанесення об’ємного типу; 3К – Корзина; 4Н, 7Н – Насоси; 5Рм – Апарат для приготування розчину Mg(NO3)2; 6ПП –  Апарат для просочення та пров’ялки; 8Сш – Сушилка полочна; 9Мп – Електрична муфельна піч.

Позначення потоків: 1 – вода знесолена; 2 – твердий CrO3; 3 – твердий Mg(NO3)2; 4 – розчин H2CrO4 (50%-вий); 5 – розчин Mg(NO3)2; 6 – H2CrO4, нанесений на носій; 7 – носій, просочений  Mg(NO3)2; 8 – повітря;  9 – просушений каталізатор; 10 – прожарений каталізатор.

4.3 Методика експерименту

Для отримання термостійкого алюмохромового каталізатору на основі керамічної блочної стільникової структури (кордієриту), на поверхню якої нанесена хром-магнієва шпінель, необхідно виконати наступні операції:

- На аналітичних вагах зважуємо зразки носію.

- Розраховуємо кількості реагентів для приготування просочувальних розчинів.

З CrO3 потрібно приготувати 50%-вий розчин хромової кислоти. Оскільки сіль безводна, то для приготування 50%-вого розчину необхідно взяти CrO3 і воду в співвідношенні 1:1. Беремо 25 г CrO3 і 25 мл води.  Зважуємо CrO3 на аналітичних вагах, потім висипаємо в колбу і

розчиняємо в дистильованій воді.

З Mg(NO3)2 потрібно підготувати 15%-вий розчин нітрату магнію. Оскільки сіль безводна, то для приготування 15%-вого розчину необхідно зважити на аналітичних вагах  7,5 г Mg(NO3)2, висипати в колбу і розчинити у 42,5 мл дистильованої води.

- Зразки кордієриту просочують протягом 2–3 хвилин в скляних стаканах в невеликій кількості розчину CrO3.

- Далі необхідно просушити зразки при кімнатній температурі протягом 30 хвилин і в сушильній шафі при 100–120°С протягом 1 години. Зразки зважити.

- Зразки після просочення розчином CrO3 і просушки просочують протягом 2–3 хвилин в скляних стаканах в невеликій кількості розчину Mg(NO3)2.

- Далі необхідно просушити зразки при кімнатній температурі протягом 30 хвилин і в сушильній шафі при 100–120°С протягом 1 години. Зразки зважити.

- Після цього проводиться прожарення зразків в муфельній печі при температурі 400°С протягом 2 годин.

Реакції, що протікають на поверхні зразків, можна представити у такому вигляді:

H2CrO4 + Mg(NO3)2 → MgCrO4 + HNO3                                     (4.1)

H2Cr2O7 + Mg(NO3)2 → MgCr2O7 + HNO3                                   (4.2)

По цій схемі також були проведені інші експерименти. У другому експерименті міняли послідовність просочування розчинами хромової кислоти і нітрату магнію, у третьому зменшували концентрацію розчинів H2CrO4 і Mg(NO3)2 вдвічі, а у четвертому експерименті зменшували концентрацію розчинів H2CrO4 і Mg(NO3)2 ще вдвічі, тобто в 4 рази менше, ніж у першому експерименті.

4.4 Методика аналізів

1) Готуємо 50 мл розчину Ba(OH)2, вимірюємо його нормальність

титруванням соляною кислотою(0,054 н).

2) Далі збираємо установку.

3) Експериментальний зразок складаємо у кварцеву трубку.

4) Готуємо метано – повітряну суміш об’ємом 4 л, яка містить 200 мл CH4, тобто 4% об.

5) Пропускаємо суміш через проточний реактор при початковій температурі 2500С. Температуру у реакторі вимірюємо термопарою.

6) На виході з проточного реактору пропускаємо суміш через розчин бариту. Далі по стандартній методиці визначаємо кількість CO2 методом титрування бариту.

7) На виході з проточного реактору вимірюємо продукти реакції приладом «Оксі – 5М – 2Н».

4.5 Результати експерименту і їх обговорення

Результати експериментів, які проводились зі зразками кордієриту для проточного реактора, зведені в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1

Результати експерименту

| Зразок | Початкова маса, г | Маса після 1-ного циклу, г | Приріст маси, % | Маса після 2-х циклів, г | Приріст маси, % | Маса після 3-х циклів, г | Приріст маси, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 6,3081 | 8,0142 | 27,05 | 7,9202 | 25,55 | 6,9414 | 10,04 |
| №2 | 6,0356 | 6,3716 | 5,57 | 7,4542 | 23,50 | 6,4132 | 6,26 |
| №3 | 6,2401 | 7,0204 | 12,50 | 6,8566 | 9,88 | 6,4590 | 3,51 |
| №4 | 5,5314 | 5,8320 | 5,43 | 5,8216 | 5,25 | 5,5830 | 0,93 |

За даними експерименту приріст маси на зразку №1, який просочували в розчинах з найбільшими концентраціями (H2CrO4 – 50%,

Mg(NO3)2 – 15%), найбільший, а в зразках №3 і №4, які просочували в розчинах з концентраціями відповідно вдвічі і в чотири рази менше, приріст в кілька разів менший. Зразок №2, який просочували в розчинах з концентраціями H2CrO4 – 50%, Mg(NO3)2 – 15%, але в зворотній

послідовності, як бачимо, має приріст набагато менше, ніж зразок №1.

Після проведення аналізу отримали, що зразок №1 проявляє найбільшу активність в реакції окислення метану, тому послідовність просочення і концентрації розчинів H2CrO4 – 50%, Mg(NO3)2 – 15% вважаємо найбільш вдалими.

Також були проведені експерименти по виготовленню каталізаторів зі стільникової кераміки для пальника.

Брикети на 10 – 12 хвилин занурювали у розчини на 1/3 висоти брикета, завдяки цьому вони просочувались наполовину, тобто на 6 мм з 12 мм. Просочували ту частину брикета, яка стикається з полум’ям. Отримані в результаті цього експерименту дані зведені в таблицю 4.2.

Таблиця 4.2

Результати експерименту

| Зразок | Початкова маса | Маса брикетів після просочення H2CrO4 і просушування | Приріст маси каталізатора, Δm, г | Маса після просочення Mg(NO3)2, просушування і прожарювання | Приріст маси каталізатора, Δm, г | Приріст маси каталіза тора, Δm, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 156,5 | 172,9 | 16,4 | 163,8 | 7,3 | 4,66 |
| №2 | 153,2 | 171,5 | 18,3 | 161,0 | 7,8 | 5,09 |
| №3 | 159,1 | 180,2 | 21,1 | 167,8 | 8,7 | 5,47 |
| №4 | 157,2 | 177,4 | 20,2 | 165,7 | 8,5 | 5,41 |
| №5 | 159,7 | 183,8 | 24,1 | 170,3 | 10,6 | 6,64 |
| Сер. знач. | 157,14 | 177,16 | 20,02 | 165,72 | 8,58 | 5,454 |

У середньому приріст маси у % складає близько 5 – 6 %. В перших експериментах була недостача розчину, а потрібен був надлишок. З цього

можна зробити висновок, що потрібно наливати розчин для просочення в 3-хкратному об’ємі, а потім доливати до нього.

Якщо просочувати каталізатор повністю, то можна приріст маси складе не близько 8 г (5 – 5,5%), а близько 16г. Брикети просочували

наполовину, тому що в реакції більш задіяна тільки половина каталізатора, а саме та частина, яка контактує з полум’ям.

4.6 Висновки по експериментальній частині

В результаті проведених дослідів отриманий зразок блокового стільникового керамічного каталізатора із середнім вмістом нанесеної Cr – Mg шпінелі 5,45%. В процесі проведених експериментів з'ясувалося, що для нанесення більшої маси шпінелі потрібно в просочувальний реактор наливати в 3 рази більше розчину, ніж потрібно, а потім доливати для кожного експерименту 1/3 розчину, яка поглинається носієм.

На базі носіїв нового типу планується створити каталізатори для гетерогенно – каталітичного і каталітично стабілізованого окиснення метану, а також для газових пальників. Даний каталізатор володіє більшою термостійкістю, ніж його аналоги, які використовуються у виробництві, наприклад, каталізатор, розроблений в Інституті газу НАНУ.