АНОТАЦІЯ

Філєнко Д.М. Магістерська робота на тему: «Дослідження процесу і обладнання гарячої прокатки на товстолистовому стані 3000». Спеціальність «Галузеве машинобудування», Сєвєродонецьк, 2021 р.

Магістерська робота містить 56 стор., 29 рис., 3 таб; складається із введення, п'яти розділів, висновку та переліку джерел посилання.

У даній  роботі виконані нові розробки, спрямовані на дослідження явища та виявлення причин асиметрії в процесі гарячої прокатки листів на товстолистових станах у світлі актуальних практичних завдань щодо розробки підвищення надійної та довговічної роботи обладнання товстолистових станів. Приведено поради щодо підвищення надійності та довговічності роботи та зниження енергоємності процесу, а також забезпечення мінімальних матеріальних витрат.

Робота присвячена вивченню обладнання та процесу гарячої прокатки металу на товстолистових станах з метою встановлення факторів, що впливають на асиметрію розподілу моменту прокатки на базі використання методу кінцевих елементів (МКЕ) і експериментальних даних процесу прокатки гарячого металу на чистовій кліті товстолистого стану 3000.

ГАРЯЧА ПРОКАТКА, АСИМЕТРІЯ МОМЕНТУ ПРОКАТКИ, ОБЛІК СИЛ ГРАВІТАЦІЇ,  РОЛЬГАНГ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ.

ЗМІСТ

ВСТУП	6

1	СТАН ПИТАННЯ. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ	8

1.1	Технологічні  схеми виробництва товстих листів	8

1.1 Обладнання станів по виробництву товстих листів	11

1.2	Методи розрахунку процесу гарячої прокатки товстих листів	18

1.2.1	Графічний метод	18

1.2.2	Номографічний метод	18

1.3	Аналіз факторів, що впливають на навантаження обладнання при гарячій прокатці	19

2	ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ	26

2.1	Дослідження факторів, що впливають на асиметрію розподілу моментів прокатки в робочих клітях товстолистових станів як напрямок досліджень в області підвищення надійності обладнання	26

2.2	Вибір та обґрунтування методів  досліджень	26

3	ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРІЇ РОЗПОДІЛУ МОМЕНТІВ ПРОКАТКИ	28

3.1	Розробка моделі на базі методу скінченних елементів	28

3.1.1	Опис моделі	28

3.1.2	Вплив сил гравітації на результати математичного моделювання	28

3.1.3	Фактор тертя в асиметрії розподілу моменту прокатки з урахуванням гравітації.	33

3.1.4	Аналіз впливу рівня подає рольгангу на розподіл моменту прокатки	36

4	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРІЇ РОЗПОДІЛУ МОМЕНТУ ПРОКАТКИ	42

4.1	Контроль технологічних та енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки в товстих листів	42

4.2	Результати експериментальних досліджень	44

4.2.1	Сталь А 537 MTL	44

4.2.2	Сталь S355J2G3	47

4.2.3	Сталь 09Г2С	49

4.3	Аналіз експериментальних даних	51

5	РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ	53

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	54

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	55

- ВСТУП

Надійна безаварійна робота прокатного обладнання є основною вимогою при створенні нових та удосконаленні вже існуючих прокатних станів. У зв'язку з цим завдання вдосконалення методів теоретичного дослідження процесу прокатки стає все більш важливим, оскільки дозволяє виявити нові явища та залежності.

Для вирішення даних завдань необхідно максимально враховувати умови реалізації процесу, а для оцінки отриманих рішень необхідно отримання експериментальних даних, що вказує на необхідність проведення різноманітних досліджень.

Актуальність теми. При виробництві гарячекатаних товстих листів слід звертати увагу не лише на випуск якісної продукції, а й стежити за роботою обладнання та прагнути максимального терміну служби елементів робочої лінії. Найбільш відповідальними елементами робочої лінії стану є прокатні валки та шпинделі. Характер їх навантаження не повинен допускати їхньої поломки. Однією з причин їх виходу з ладу може бути симетричний розподіл моменту прокатки між робочими валками. Серед відомих причин асиметрії моменту прокатки можна вказати на відмінність коефіцієнтів тертя на поверхнях, що контактують, відмінність швидкостей верхнього і нижнього валків, прокатка у валках різного діаметру, прокатка з одним холостим валком, прокатка біметалів і т.д.

У той же час, як показує досвід експлуатації товстолистових станів, існує низка факторів, які також впливають на асиметрію моменту прокатки, проте достатньо ще не вивчені.

На сьогоднішній день для практичної реалізації ефективних технічних рішень необхідні дослідження, що дозволяють розширити обсяг інформації, що надається, а також підвищити ступінь її точності та достовірності. Багатофакторність технологічної реалізації процесу, яка доповнюється за рахунок конструктивних рішень, що приймаються, а також суперечливість їх спільного впливу, вимагає якісної та кількісної оцінок.

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є дослідження факторів, що впливають на асиметрію розподілу моменту між валками в процесі гарячої прокатки товстих листів на базі математичного моделювання та експериментальних даних.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено такі завдання:

- розробити математичну модель процесу гарячої прокатки товстих листів;

- надати експериментальну оцінку отриманих результатів;

– розробити практичні рекомендації, створені задля використання результатів роботи.

Об'єкт дослідження. Процес та механічне обладнання для реалізації процесу гарячої прокатки товстих листів в умовах товстолистового стану 3000

Предмет дослідження. Основні закономірності та методи розрахунку при реалізації процесу гарячої прокатки товстих листів на чистовій кліті кварто.

Методи дослідження. Основу теоретичних досліджень становив метод кінцевих елементів.

Експериментальні дослідження включали експериментальні дані досліджуваного процесу, методи тензометрії і вимірювання геометричних параметрів в умовах товстолистового стану 3000 ПАТ

– результати експериментальних досліджень добре узгоджуються з теоретичними рішеннями, що вказує на необхідність динамічної зміни рівня подавального та приймаючого рольгангів з метою забезпечення різниці у рівнях рольгангу та нижнього валка рівної половині обтиснення.

СТАН ПИТАННЯ. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ

Технологічні  схеми виробництва товстих листів

Технологія прокатки товстих листів визначається складом робочих клітей стану, розмірами слябів і готових листів, а також вимогами, що пред'являються до них. Схеми технологічних процесів виробництва товстих листів із різних сталей наведені на (рис. 1.1) [1].

Обладнання товстолистових прокатних станів включає різноманітні агрегати та пристрої, призначені для нагрівання заготовок, прокатки та термообробки товстих листів, обробки та контролю якості продукції.

Можна виділити чотири основні етапи розвитку товстолистових станів:

- будівництво одно та двоклітьових реверсивних товстолистових станів з двох – та тривалковими клітями (до початку 60-х років ХХ століття). Ці стани мають недосконале маломеханізоване оздоблювальне обладнання та невелику продуктивність до 400 тис. т/р;

- будівництво двоклітьових станів з довжиною бочки 2250–2800 мм з чорновою двовалковою та чистовою чотиривалковою клітями (з початку 60-х до початку 70-х років ХХ століття). Ці стани оснащені потоковою лінією обробки, і їх продуктивність становить 500–800 тис. т/р;

- створення та будівництво товстолистових станів, що мають дві (три) чотиривалкові кліті з довжиною бочки валків від 3000 мм і нерідко потужну кліть з вертикальними валками (з початку 70-х років ХХ століття). Ці стани мають добре оснащену потокову лінію обробки листів, термічні відділення, можливе виробництво листів за контрольованими режимами прокатки;

- створення потужних станів 5000–5500 (з середини 80-х років ХХ століття), які мають добре оснащені потокову лінію та термічні відділення та призначені для прокатки широких листів та плит.

Продукція цих станів удвічі скорочує обсяг зварювальних робіт, забезпечує надійність та підвищення продуктивності праці в промисловості.

|  | Рисунок 1.1 – Технологічні схеми товстолистового виробництва |
| --- | --- |

Сучасним вимогам найбільш повно відповідають товстолистові стани з робочими клітинами, що послідовно розташовані. До останніх слід віднести і найбільш численну групу двоклітьових станів.

На території колишнього СРСР типовими представниками станів з двовалковими та чотиривалковими клітками є стани 2800 [1] . Більш досконалими за своєю конструкцією та технологічними можливостями є триклітьові товстолистові стани, що мають потужну вертикальну кліть. В Україні на заводі "Азовсталь" у 1973 р. було введено в експлуатацію стан 3600 [2]. Стан призначений для прокатки листів та плит розміром5-200×2000-3200 ммдовжиною до 28 м з литих або катаних слябів. 110-250×1100-1900×2000-3200 мм та масою 2,2–16 т. Можлива прокатка плит із злитків масою 10–37 т.

До цієї групи станів можна віднести стан 3000 металургійного комбінату імені Ілліча, введений в експлуатацію в 1984 р., а також стан 3600 конструкції НКМЗ. На цих станах для обрізання бічних кромок листів застосовують здвоєні кромкообрізні ножиці [3]. На таборі прокочують зливки та сляби масою 0,9–15 т у листи розмірамимм. Характерною особливістю цього стану є застосування автогенної обрізки кромок листів товщиною понад 28 мм (на бічній лінії). Для обрізки бічних кромок застосовують здвоєні штамп – ножиці, в яких різ виробляє барабан, що обертається з укріпленим на ньому ножі довжиною 1500 мм.

У Франції, для виробництва товстолистової сталі товщиною до 500 мм із злитків масою 106 т, був виготовлений фірмою "Zakk" та встановлений товстолистовий стан 4700 [4]. Максимальні розміри плит, що прокочуються на стані, становлять500×4500×20000 мм.

Товстолистові стани з бочкою валків довжиною 5500 мм, прокочують листи шириною до 5300 мм, були введені в експлуатацію в Японії в 1976 р. на заводах фірм "Кавасакі сейтецу" в Мідзусімі, "Сін Ніппон сейтецу" в Оіті та "Ніппон" [4].

Як приклад такого типу станів на території колишнього СРСР можна назвати Іжорський стан 5000, перша черга якого була введена в дію наприкінці 1985 [3].

Удосконалення конструкцій товстолистових станів сприяло подальшому розвитку допоміжного обладнання, використовуваного на лініях обробки цих станів. [4].

  - Обладнання станів по виробництву товстих листів

Технічна характеристика штовхачів слябів: призначення – зіштовхування слябів із підйомних столів на завантажувальний рольганг, кількість – 2 (поодинці у другому та третьому прольотах блюмінгу); тип - рейковий, двоштанговий; максимальне зусилля зіштовхування однією штангою – 39,2 кН; робочий хід штанги – 3020 мм. Додатковий зворотний хід для завантаження на стіл пачки слябів 500 мм. Швидкість робочого ходу – 0.4 м/сек; швидкість зворотного ходу – 0.8 м/сек; привід від електродвигуна типу Д806, потужністю 22 кВт із частотою обертання 65 об/хв через редуктор із передавальним числом 26.38.

Технічна характеристика завантажувальних столів: призначення – прийом пачки слябів та підйом їх для зіштовхування, кількість столів – 2 (у першому у другому та третьому прольотах ад'юстажу блюмінгу).

Розміри пачки слябів – висота, мм – 1000, ширина, мм – 600 – 1500; довжина, мм – 1500 – 2500; вантажопідйомність – 588 кН; робочий хід – 1000 мм, максимальна швидкість підйому столу – 52 мм/сек; привід від двигуна типу Д818 потужністю 185 кВт із частотою обертання 450 об/хв; передавальне число черв'ячної пари 13.33.

Технічна характеристика штовхачів біля печей, кількість – 2; зусилля штовхання – 2158,2 кН; швидкість робоча – 0,075 м/с; швидкість зворотного ходу – 0,15 м/с; максимальний хід штанги – 3250 мм; привід - від двигуна МГ - 68 -10, 80 кВт, 583 об/хв [5].

Технічна характеристика методичних печей: призначення – нагрів слябів перед прокаткою на стані, кількість – 4; тип печей – методичні, дворядні, чотиризонні з нижнім підігрівом та торцевим завантаженням та видачею; корисна площина пода – 136 м2; довжина печі при кладці – 18884мм, довжина методичної зони – 4641мм, довжина першої зварювальної зони – 8110мм; довжини другої зварювальної зони – 8103мм; довжина томильної зони – 7524мм; довжина нижньої зони – 6809мм; висота методичної зони – 1750 –1210мм; висота першої верхньої зварювальної зони - 1890 -1910 мм; висота другої верхньої зварювальної зони – 1890 –1210мм; висота нижньої зони - 2264 -1202мм; висота томильної зони – 1510 – 800мм; ширина печі за кладкою – 6148мм; продуктивність печі залежно від розміру слябу 55-72 т/р.

Для нагрівання слябів у печі подається коксо – природно – доменна суміш такої ж калорійності. Витрата палива на тонну продукції становить 130 умовних т/т[5].

Пальники двопровідного типу "труба в трубі" ДНС, ДНБ на кожній печі по 24 штуки.

Рекуператор - металевий петлевий трубчастий РТ 250, двосекційний. Кожна секція рекуператора СР – 250 має площину поверхні та нагрівання з боку продуктів згоряння (диму) – 250м2; опір із боку повітря – 135мм вод. ст (80Па), максимальна температура продуктів горіння перед секцією рекуператора - 9000С, максимальна кількість повітря, що подається - 19000 м3/с, мінімальні витрати продуктів горіння (диму) - 34000 м3/г[5].

Головну лінію прокатного стану 3000 складають: чорнова та чистова кліть «Кварто» (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 - Технічна характеристика робочих клітей

| Тип клітей | Тип станин | Потужність двигуна, кВт | Номінальний момент двигуна, кН∙м | Max момент двигуна, кН∙м | Момент холостого ходу, МН∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чорнова кліть «Кварто» | закрита (сталева) | 2171,2 | 165,2 | 0,9…372 | 0,051 |

Чорнова кліть - призначена для розбивки ширини та підготовки розкату для прокатки в чистовій кліті.

Технічна характеристика маніпуляторів перед та за чорновою клітиною: призначення – центрування розкату при прокатці та вимірювання його ширини.

Кількість штанг – 2 праві та 2 ліві, відстань між лінійками – максимальна – 4200 мм; мінімальне – 1500 мм, швидкість руху лінійок – 0,4 –0,8 м/с.

Найбільші габарити підкату при розвороті на рольгангу 2800х2800мм.

Привід гідравлічний (тиск 10 МПа) через систему рейкових та ланцюгових передач, що зв'язують права та ліва лінійки через зубчасті рейки. Розведення лінійок здійснюється за допомогою гідроциліндра. Для запобігання ударам між гідроциліндром та зубчастою рейкою встановлено амортизатор.

Технічна характеристика станинних роликів: призначення – завдання розкочування у валки. Тип – із груповим приводом; кількість роликів – 6 по 3 з передньої та задньої сторони кліті; ролики розміщені у блоках, встановлених на амортизаторах; відстань від осі валка до осі 1-го ролика - 950 мм; діаметр ролика – 600/400 мм; довжина бочки по ребрах – 2080мм; крок роликів – 540 мм, швидкість – 0.5…3 м/с; привід від двигуна – П100/160 У3 через редуктор із передатним числом –1 – 2шт[6].

Технічна характеристика чорнової кліті

Призначення – розбивка ширини листа та підготовка розкату до чистової прокатки.

Тип – кварто реверсивна; станини – закритого типу; швидкість прокатки трохи більше 3м/с; зусилля прокатки - 40000кН; максимальний момент прокатки - 3500кНм;

Технічна характеристика натискного пристрою: хід натискного гвинта, що обмежується датчиком положення кінцевим вимикачем – 350/485мм; швидкість встановлення розчину валків – 27 мм/сек; розчин валків трохи більше – 350мм;

Циліндр ДНУ: кількість – 2шт; діаметр поршня штока – 1100/950мм; самий хід – 40мм; максимальний робочий тиск – 31,5 МПа; упорний підшипник під натискним гвинтом FAG809209 – 2шт;

Технічна характеристика електродвигуна:

– Електродвигун приводу валків – 2шт, двигуни постійного струму з номінальною потужністю 2171,2 кВт кожен із частотою обертання 0 –25 –60об/хв із регулюванням за системою генератор –двигун. Номінальний крутний двох двигунів - 1656,2 кНм; прискорення – 20 об/хв/с; уповільнення - 40об/хв/с [5].

- електродвигун механізму встановлення валків П400/1500УЗ - 2шт, потужністю 400 кВт з частотою обертання 850 об/хв;

- електродвигун приводу станинних роликів П100/160УЗ - 2шт, потужністю 100 кВт з частотою обертання 160 об/хв;

Технічна характеристика ділянки контрольованого охолодження розкатів: Параметри розкатів, що передаються: товщина 25 -80 мм, ширина 1500 -2800 мм, довжина до 9000 мм; маса до 7,5 т; температура підкату на вході байпасу до +1000 ° С; температура підкату на виході байпасу при контрольованому прокатуванні:

– високотемпературної 830…870°С

– низькотемпературної 790…820°С

Технічна характеристика передавального пристрою байпас:

Передавальний пристрій призначений для передачі гарячих розкатів з основної технологічної лінії холодильник і далі через обвідний рольганг і холодильник в основну лінію стану. Передавальний пристрій складається з дискових валків, розташованих під роликами рольгангу. Диск зріз у вигляді сегмента для забезпечення вільного проходження розкату по рольгангу і служить для передачі розкатів: швидкість передачі - 0,43 м / с; діаметр дисків на передавальному пристрої – 1200мм; привод обертання дискових валків електромеханічний.

Технічна характеристика чистової кліті: тип «Кварто» – реверсивна; станина закритого типу; швидкість прокатки – не більше 5м/с;

Підшипники опорних валків: для сприйняття осьового зусилля – FAG 809208 – 4шт; для сприйняття радіального зусилля – FAG 517369А – 4шт

Підшипники робочих валків: для сприйняття осьового зусилля – FAG 292/530Е.МВ – 2шт; для сприйняття радіального зусилля – FAG 802202М.Н122АА – 4шт; розчин валків – не більше 150мм

Технічна характеристика натискного пристрою:

Циліндри ДНУ: кількість – 2шт; діаметр поршня штока – 1100/950мм; самий хід – 40мм; максимальний робочий тиск – 31,5 МПа; упорний підшипник під натискним гвинтом – FAG 80920 – 2шт

Врівноваження верхнього опорного валка: кількість циліндрів – 1шт; діаметр плунжера – 450мм; робочий хід – 335мм; робочий тиск - 10МПа [6].

Врівноваження протизгинання верхнього робочого валка: кількість циліндрів – 8шт; діаметр штока/поршня – 140/160мм; самий хід – 200мм

Технічна характеристика валків клітей наведена у таблиці 1.2

Технічна характеристика обладнання ділянки прискореного контрольованого охолодження (УКО): УКО встановлене за лінією чистової кліті на відстані 30 м і призначене для виконання наступних операцій:

- прискорене контрольоване охолодження розкочування товщиною від 6 до 20мм до заданої температури при контрольованому прокаті з метою забезпечення необхідних механічних властивостей у встановленому діапазоні швидкостей охолодження;

– прискорене регульоване охолодження розкатів товщиною 6 – 50мм після прокатки до заданої температури [6].

Швидкість транспортування до УКО – 0,2 –0,6 м/с

Параметри УКО:

- довжина установки - 24м

– кількість секцій охолодження зверху та знизу – 10 (верх), 10 (низ).

Спосіб охолодження - водне спрейне охолодження.

Тип форсунок - плоскофакельні фірми "Lechler".

Технічна характеристика правильних машин наведена у таблиці 1.3

Технічна характеристика печей термовідділення: призначення – нагрівання листової сталі під нормалізацію, загартування та відпустку, кількість печей – 4; тип печей – роликові термічні; розміри робочого простору печей: довжина зовнішньої кладки 1 – 2 – 3 печі – 66,6 м; 4 печі – 79,7 м, ширина світла – 2,9 м; висота від роликів до склепіння – 0,8 м; паливо печей - природно-доменна суміш, калорійністю 1100 -1600 ккал/куб.м; піч має 20 знімальних секцій та поділено на 10 зон температурного регулювання (у 4 печах – 12 зон); під печі – роликовий; суміш газів спалюється в інжекційних пальниках, розташованих над і під роликовим подом у бічних стінках печей з обох боків, кількість пальників – 2 (верхні бічні та нижні бічні); кладка печі - шамот легкої ваги нормальний, фасонний; склепіння печі - арочне; виведення продуктів згоряння відбувається через загальну для чотирьох печей димову трубу; регулювання тяги відбувається підйомними шиберами та поворотними кранами.

Технічні характеристики гартового преса: призначення – гартування листів у воді, кількість пресів – 1; час підйому нижньої рами пресу – 8; хід нижньої рухомої рами пресу – 250 мм; діаметр поршня – 140 мм; хід поршня – 500 мм; тиск у циліндри – 65атм; тиск води – 3 –4 атм; Витрати на загартування – до 2000 куб.м на рік [6].

Технічна характеристика кантувача важільного термовідділення: призначення - кантування листів на 180 0; максимальна вага листа, що кантується – 8000 кг; максимальна довжина – 12000 мм; час кантівки на 1800 – 10 с.

Технічна характеристика листоукладача термовідділення: призначення – прибирання та формування листів у стопи, товщина листів, що укладають – до 50 мм, ширина – до 2600 мм, довжина – до 12000 мм; вага – до 8000 кг; хід доріжок листоукладача – 2600 мм; при укладанні одного листа - 10 с, максимальна висота стопи - 300 мм.

Таблиця 1.2 - Технічна характеристика валків клітей

| Призначення | Матеріал | Довжина бочки | Діаметр бочки |  | Діаметр шийки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номінальний | Мінімальний |  |
| Кварто чорнова |  |  |  |  |  |
| Робочий обтиск слябів до необхідної товщини | Чавун марки ЛПХНд-63 | 3000 | 1000 | 940 | 630 |
| Опорні – для сприйняття навантаження робочих валків | Кована сталь марки 75Х2МФ | 2800 | 1650 | 1500 | 950 |
| Кварто чистова |  |  |  |  |  |
| Робітники – обжим слябів до необхідної товщини | Чавун марки ЛПХНд-63 | 3000 | 900 | 840 | 540 |
| Опорні – для сприйняття навантаження робочих валків | Кована сталь марки 75Х2МФ | 2800 | 1650 | 1500 | 950 |

Таблиця 1.3 - Технічна характеристика правильних машин

| Найменування | Розміри листів, що підлягають редагуванню |  | Температура листів при виправленні, °С | Кількість роликів, шт |  |  | Діаметр роликів, мм |  |  | Швидкість: напрямок, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Товщина | Ширина |  | Робітників | Опорних | Направляючих | Робітників | Опорних | Направляючих |  |
| Листоправильна машина №1 | 6–50 | 1500–2800 | 600–800 | 11 | - | - | 280 | - | - | 0,2-0,6 |
| Листоправильна машина №2 | 6–40 | до 2600 | - | 9 | 22 | 2 | 280 | 295 | 360 | 0,2-0,75 |
| Листоправильна машина №3 | 6–40 | до 2600 | - | 9 | 22 | 2 | 280 | 295 | 360 | 0,2-0,75 |
| Листоправильна машина №4 | від 10 | до 3200 | - | 7 | 18 | 2 | 290 | 288 | 210 | 0,2-0,75 |

Методи розрахунку процесу гарячої прокатки товстих листів

Графічний метод

σ – межа текучості, представляють у вигляді графіків σ = f(u) зі значенням у лінії температури або температури та ступенем деформації; число кривих відповідає загальному числу інтервалів температури та ступенів деформацій(Рис. 1.3).

σ наводять у вигляді кривих зміцнення σ = f(е) (Рис. 1.2) із зазначенням у ліній швидкості деформації для фіксованих значень температур

Рисунок 1.2– Залежність σ = f(е) при різних значеннях u та t для низьковуглецевої сталі

Рисунок 1.3 - Залежність опору деформації стали 45 від швидкості

Номографічний метод

Приклад використання цього методу автори зазначеної роботи побудували низку номограм, одна з яких наведена на рисунку. Спосіб користування номограмою рисунку показаний стрілками.

Всі ці методи мають певні незручності, які полягають головним чином тому, що у разі застосування ЕОМ використовувати графік небажано. Визначення при статичних випробуваннях і екстраполювання його за допомогою коефіцієнтів в області реального процесу деформації дає певну похибку розрахунку.

Рисунок 1.4 – Номограма опору деформації стали 15ХСНД

Аналіз факторів, що впливають на навантаження обладнання при гарячій прокатці

Визначення енергосилових параметрів прокатки є важливим практичним завданням, що дозволяє розробити раціональний режим, що забезпечує отримання заданої продукції без поломок елементів стану. При цьому, як показує практика, нерідкі випадки поломки шпинделів, хоча розрахункові величини моментів прокатки не перевищують допустиме значення. Це пов'язано з тим, що теоретичні формули, як правило, дозволяють з достатньою точністю визначити навантаження на шпинделі при їх симетричному навантаженні [7].

Несиметричний розподіл моментів прокатці може бути пов'язаний з відмінностями коефіцієнтів тертя на поверхнях, що контактують з кожним з валків [5], при різних швидкостях верхнього і нижнього валків, при прокатці у валках різного діаметру, при прокатці з одним холостим валком, при прокатці біметалів і т.д.  [7].

Однак, навіть при прокатуванні у валках однакового діаметра заготовки з однорідними механічними властивостями умови на контакті з металом верхнього та нижнього валків можуть суттєво відрізнятися, що призводить до перерозподілу сумарного моменту між шпинделями.

За відсутності факторів, що викликають асиметрію процесу прокатки, сумарний момент прокатки рівномірно розподіляється між валками і може бути визначений за допомогою формули Баюкова В.Ф. [7]:

Mпр=pср⋅b⋅R2⋅fу⋅α-2⋅γ	(1.1)

де: pср - середнє питоме зусилля;

b - ширина розкату;

R - радіус валка;

fу - коефіцієнт контактного тертя;

α - кут захоплення;

γ - кут критичного перерізу.

Слід зазначити досить складний вплив величини коефіцієнта тертя на величину моменту прокатки, оскільки при його зміні змінюються значення середнього питомого зусилля і кута критичного перерізу. Однак, маючи значення сумарного моменту при симетричному розподілі між валками, можна прогнозувати безпечні умови для роботи валків. При порушенні симетрії процесу прокатки має місце нерівномірний розподіл моменту прокатки, а зміна величини коефіцієнта тертя може посилити існуючу нерівномірність, що, своєю чергою, підвищить ймовірність поломки більш навантаженого валка.

Розподіл сил тертя

При прокатці сили зовнішнього (контактного) тертя відіграють важливу роль. Захоплення смуги валками здійснюється за рахунок дії сил тертя: якби не було тертя, процес прокатки взагалі був би неможливий. Від коефіцієнта тертя залежить випередження і розширення лінії.

В даний час розроблено кілька методів дослідження розподілу сил тертя по контактній поверхні.

Метод похилих точкових месдоз полягає в тому, що в тіло валка вставляються три силовимірювальні штифти – месдози, причому один штифт розташовується за нормаллю до поверхні (за радіусом), а два інших – з нахилом (рис. 1.5) Термін точкова месдоза означає, що діаметр штифта, що виходить на контактну поверхню, досить малий (практично 1,0…1,5 мм). Якщо зареєстровані зусилля M1,M2,M3, що діють уздовж осі штифтів при проходженні ними вогнища деформації, можна визначити поздовжню силу тертя в будь-якій точці контактної поверхні.

Наведений висновок свідчить про те, що для дослідження питомих сил тертя достатньо однієї похилої месдози. Однак практично встановлюють дві похилі месдози, що підвищує надійність вимірів.

Рисунок 1.5 – Схема установки радіальної та точкових месдоз у прокатному валку

Недоліком розглянутого методу є те, що штифти трьох (або двох) месдоз проходять через осередок деформації одночасно, а послідовно; у зв'язку з цим показання месдозу записуються на стрічку осцилографа з деяким зрушенням. Тому поєднання осцилограм при їх обробці має бути дуже ретельним.

Деякі труднощі виникають у зв'язку з необхідністю обліку бічних сил тертя під час переміщення штифтів у каналах [7].

На основі аналізу епюри сил тертя уточнимо саме поняття коефіцієнт тертя при процесі прокатки, що встановився. Відношення елементарних сил у будь-якій точці дуги контакту є коефіцієнтом тертя в даній точці. Причому в межах зон ковзання це буде справжній, фізичний коефіцієнт тертя, а в межах зони прилипання – умовний коефіцієнт тертя, тому що на цій частині контактної дуги діють сили тертя спокою. Теоретично прокатки, зазвичай, використовується єдине, усереднене значення коефіцієнта тертя всього вогнища деформації. Воно визначається як відношення суми елементарних сил тертя (без урахування знаку) до суми нормальних тисків або як відношення середньої питомої сили тертя до середнього тиску

fy=ΣtΣp=tcppcp	(1.2)

У тих випадках, коли на контактній поверхні існує значна анізотропія тертя, тобто сила тертя залежить від напрямку ковзання, слід розрізняти коефіцієнти поздовжнього та поперечного тертя.

Вплив факторів прокатки на коефіцієнт тертя.

Величина коефіцієнта тертя залежить від багатьох факторів (умов) прокатки, головні з яких наведені нижче.

Прокатка ведеться у сталевих чи чавунних валках. Багато даних свідчать, що з прокатці на сталевих валках коефіцієнт тертя вище, ніж за прокатці на чавунних. Відмінність становить середньому 15…20 %. Пояснюється це тим, що в структурі чавуну велике місце займають складові (ледебурит, цементит, графіт), які мають відносно низьку схильність до адгезійної взаємодії (схоплювання) із власне металевими фазами (ферит, аустеніт). З практики добре відомо, що на чавунні валки метал, що деформується, налипає значно менше, ніж на сталеві [7].

Особливо мале налипання характерне для валків з вибіленого чавуну.

Стан поверхні валків. Розглядаючи вплив цього фактору, треба враховувати дві обставини: шорсткість (мікрорельєф) поверхні та присутність на поверхні налиплих частинок металу, окалини та ін. Шорсткість поверхні валків сильно впливає на величину коефіцієнта тертя. Зі збільшенням висоти нерівностей коефіцієнт тертя зростає (рис. 1.6) Наявні дослідні дані свідчать про те, що при зміні шорсткості поверхні валків від 6 – 7 класу (ГОСТ 2789 –73) до 2 –3 класу коефіцієнти тертяf3 і fy зростають приблизно 1,5 – 2 разу.

Рисунок 1.6 – Залежність коефіцієнта тертя f3 від шорсткості поверхні валків при різних температурах прокатки

У тих випадках, коли умови захоплення обмежують можливе обтискання, вдаються до поверхні валків у різний спосіб. Наприклад, на дні калібрів вирубують канавки або виробляють насічку поверхні пневматичними зубилами. Останніми роками стала вельми поширеною накочування поверхні полків зубчастим (рифленим) роликом [7].

Також сильно впливає на коефіцієнт тертя налипання (наварювання) на валки частинок металу, що деформується. У цьому різко збільшуються сили молекулярного зчеплення контакті. Так, при прокатуванні свинцю на освинцьованих валках коефіцієнт тертяf3 зростає у 3 – 3,5 рази, а коефіцієнт тертя fy– у 1,4…1,8 рази порівняно з прокаткою на чистих валках. Істотний вплив налипання встановлено у дослідах гарячої прокатки алюмінію та міді.

При гарячій прокатці  коефіцієнт тертя значно (в 1,5 рази і більше) підвищується внаслідок накопичення поверхні валків частинок окалини і продуктів зносу. Потрапляючи в зону тертя, такі частинки відіграють роль шпильок, посилюючи механічне зачеплення поверхонь.

Швидкість прокатки. Численні дослідження свідчать, що зі збільшенням швидкості прокатки коефіцієнт тертя знижується. Ці дані отримані під час прокатування низьковуглецевої сталі при 1200...1250 °С.

Як бачимо, при підвищенні швидкості приблизно до 2 м/с величина f3 змінюється незначно, в інтервалі 2 – 3 м/с відбувається різке зниження коефіцієнта тертя, та був його величина залишається майже постійной[5].

Чіткі дані щодо впливу швидкості на коефіцієнт тертя отримані при холодній прокатці з технологічними мастилами (рис. 1.7). Різке зниження коефіцієнта тертя спостерігається у разі підвищення швидкості приблизно до 5 м/с. Дослідження показали, що прямою причиною падіння коефіцієнта тертя є збільшення кількості мастила, що втягується в осередок деформації.

Чинник форми ldhcp. У сучасній теорії прокатки дані по середньому контактному тиску часто подаються над функції окремих параметрів –ε, D и h0, а в узагальненому вигляді - у функції фактору форми ldhcp. Сенс такого представлення даних у тому, що чинник форми враховує і довжину вогнища деформації, і товщину лінії. Характерний вид залежностіpcp=ϕldhcpпоказаний (рис.1.8). При малих значенняхldhcp зміна тиску пов'язана з впливом зовнішніх зон, при великих ldhcp- З дією сил тертя. Мінімум тиску найчастіше знаходиться в інтерваліldhcp=0,3÷0,7.

Рисунок 1.7 – Залежність коефіцієнта тертя fy від швидкості при холодній прокатці з пальмовою олією.

Рисунок 1.8 – Залежність середнього контактного тиску фактору форми при прокатці слябів.

Вплив факторів прокатки на середній контактний тиск

Величина середнього контактного тиску залежить від природної жорсткості металу (його межі плинності) і від того напруженого стану, в якому знаходиться метал, що деформується. Виходячи зі сказаного, можна написати

pcp=σTnσ (1.3)

де nσ - Коефіцієнт напруженого стану.

Коефіцієнт nσтакож називають коефіцієнтом підпору. За своїм фізичним змістом він показує, наскільки середній контактний тиск вищий за межу плинності металу, що деформується:nσ=pcpσT. З виразу (1.3) видно, різні фактори прокатки можуть впливати на величинуpcp або через межу плинності металу, або через коефіцієнт напруженого стану [7].

Висновки

1.Таким чином, різноманітні і всебічні дослідження процесу контрольованої прокатки сприятимуть підвищенню ступеня наукової обґрунтованості прийнятих проектно-конструкторських рішень і технологічних рішень.

2. Принципи енергосилових параметрів прокатки є найважливішим завданням, які дозволяють розробити зручний режим без пошкодження елементів стану та реалізує отримання запропонованої продукції.

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження факторів, що впливають на асиметрію розподілу моментів прокатки в робочих клітях товстолистових станів як напрямок досліджень в області підвищення надійності обладнання

Надійна безаварійна робота прокатного обладнання є основною вимогою при створенні нових та удосконаленні вже існуючих прокатних станів. У зв'язку з цим завдання вдосконалення методів теоретичного дослідження процесу прокатки стає все більш важливим, оскільки дозволяє виявити нові явища та залежності. Як показує практика, нерідкі випадки поломки одного зі шпинделів або прокатних валків у ситуаціях, коли відомі методики розрахунку не вказують на перевищення допустимих величин навантаження, оскільки припускають симетричний розподіл моменту прокатки між валками.

Серед відомих причин несиметричного розподілу моменту прокатки можна вказати на відмінність коефіцієнтів тертя на верхній та нижній контактних поверхнях розкочування, різні діаметри верхнього та нижнього прокатних валків, прокатка з одним приводним валком, прокатка біметалів, асиметрія кутових швидкостей валків тощо. [8-10].

Однак навіть за відсутності вищевказаних причин наявність різниці рівнів рольгангу і нижнього валка сприяє несиметричним умовам в осередку деформації як при вході, так і при виході смуги, оскільки сили тяжкості призводять до її вигину неминуче до зіткнення з рольгангом.

Аналіз умов деформації смуги та її напружено-деформованого стану в осередку деформації, а також умов на контакті металу з валками є важливим науково-практичним завданням для оцінки впливу технологічних факторів на можливі причини асиметрії в процесі прокатки.

Вибір та обґрунтування методів  досліджень

В основу теоретичних досліджень технологій та обладнання процесу прокатки металу на товстолистовому стані гарячої прокатки було покладено інженерні математичні моделі. У той же час, завдяки зростаючим можливостям сучасної обчислювальної техніки, успішно розвиваються підходи теоретичних досліджень, що базуються на розробці чисельних математичних моделей, основою яких є методи теорії пружності та пластичності.

На основі інженерних підходів було здійснено розрахунок технологічних та енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки листів на чистовій кліті.

Математичне моделювання процесу гарячої прокатки здійснювалося за допомогою прикладної програми Abaqus [11]. В ході моделювання була розроблена двовимірна кінцево-елементна математична модель, що дозволяє враховувати вплив на заготівлю сил тяжіння в процесі прокатки, а також рівень приймаючого рольгангів.

Отримані математичні моделі та результати їхньої чисельної реалізації були використані при розробці конкретних практичних рекомендацій та технічних рішень.

Висновки

1.Як основний напрямок наукових досліджень у галузі процесів та обладнання з прокатування товстих листів слід розглядати вдосконалення устаткування, що експлуатується, з метою підвищення надійності та довговічності роботи та зниження енергоємності процесу, а також забезпечення мінімальних матеріальних витрат

2. Таким чином, очевидно, що при проведенні досліджень необхідно розвиток відповідних методів, а також виконання комплексного техніко-економічного аналізу з одночасною розробкою і експериментальної оцінкою конкретних практичних рекомендацій.

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРІЇ РОЗПОДІЛУ МОМЕНТІВ ПРОКАТКИ

Розробка моделі на базі методу скінченних елементів

Опис моделі

В основу дослідження розподілу моментів прокатки між верхнім та нижнім валками було покладено метод кінцевих елементів у його програмній інтерпретації в пакеті Abaqus [11].

Дана модель дозволяє моделювати плоску деформацію слябу в процесі гарячої прокатки з можливістю обліку сил тяжіння (гравітації) і рівня рольгангів, що подає і приймає.

Матеріал моделюється як пружно пластичний з ізотропним зміцненням. Механічні властивості матеріалу видаються як залежність напруги плинності від умов реалізації процесу прокатки. (рис. 3.1)

Рисунок 3.1 – Приклад деформації смуги за наявності різниці рівнів рольгангу та нижнього валка з урахуванням сил тяжіння

Вплив сил гравітації на результати математичного моделювання

Основною причиною несиметричного розподілу моменту прокатки між валками може бути те, що за рахунок різниці в рівнях рольгангу і нижнього валка розкочування, під дією гравітаційних сил, згинається і, як наслідок, змінюються умови на контакті між розкочуванням і верхнім і нижнім валком. При цьому у верхніх шарах смуги виникають напруги, що розтягують, а в нижніх стискаючі, що призводить до асиметричного розподілу контактних напруг і, в результаті, до асиметричного розподілу моменту прокатки.

З метою дослідження впливу гравітаційних сил на асиметрію розподілу моменту прокатки моделювали процес гарячої прокатки за наступних умов.

Діаметр валків – 840 мм, матеріал заготовки – сталь 17Г1С, вихідна товщина розкочування 47 мм, номінальна температура прокатки 890°C швидкість прокатки – 3 м/с, величина обтиснення – 2,8; 4,75; 7,1; 9,6; 12,27; 15; 17,72; 25,5 мм (значення фактору форми 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25 та 3 відповідно). Розрахунки моментів прокатки були здійснені за значення коефіцієнта тертяf=0,3 та різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка (рівень прокатки) – Δ=25 мм.

В результаті моделювання було зазначено, що протягом процесу прокатки відношення моменту верхнього валка до нижнього k=Mв/Мнне є постійним, що пов'язано зі зміною напружено – деформованого стану металу у верхній та нижній частинах розкату. На рисунку 3.2 представлені залежності відношення моментів у процесі прокатки при значеннях фактору форми 0,75, 1,25 та 1,75.

При обробці отриманих відносин моментів прокатки було отримано залежності максимального та мінімального співвідношення моментів прокатки залежно від значення фактору форми (рис. 3.3).

З представлених залежностей випливає, що за зазначених умов моделювання зі збільшенням значення фактору форми різниця між максимальною і мінімальною величиною відношення моментів прокатки скорочується і вже при значенні 1,75 і вище спостерігається симетричний розподіл моменту прокатки між верхнім і нижнім валком.

Подальший аналіз показав, що при значенні фактору форми менше 1,75 напружений стан вогнища деформації для мінімального та максимального відношення моментів дещо по-різному (рис. 3.4), хоча сумарна величина моменту прокатки однакова і незмінна протягом процесу, як при обліку сил гравітації, так і без їхнього обліку (симетричне обтиснення).

Рисунок 3.2. – Залежність відношення моментів прокатки від часу при значеннях фактору форми 0,75 (◆), 1,25 (■) та 1,75 (▲) у процесі прокатки з коефіцієнтом тертяf=0,3

Рисунок 3.3 – Залежності величини мінімального (▲) та максимального (◆) відношення моментів прокатки від значення фактору форми

| а) | б) |  |
| --- | --- | --- |

Рисунок 3.4 – Форма вогнища деформації та розподіл інтенсивності напруг за Мізесом (Па) при значенні фактору форми 0,75 для випадків мінімального (а) та максимального (б) відношення моментів прокатки

Асиметрію напруженого стану в зонах деформації верхнього та нижнього валків підтверджують епюри по довжині дуги контакту нормальних тисків та дотичних напруг (рис. 3.5). Слід зазначити, що дискретність звичайно – елементної моделі накладає певний відбиток на точність побудови даних епюр. При побудові епюр за точки початку та кінця довжини дуги вогнища деформації приймали відповідні точки входу металу у вогнище деформації та виходу з нього.

З представлених розподілів випливає, що при значенні фактору форми менше 1,75 довжина дуги контакту між нижнім валком і металом більша за довжину дуги контакту між верхнім валком і металом. При цьому слід зазначити, що порівняння довжини контактних дуг для мінімальної і максимальної величин відношення моментів дане співвідношення зберігається, проте в міру наближення величини відношення моментів до 1 довжина верхньої і нижньої дуг контакту вирівнюється.

При значенні фактору форми 1,5 та максимальної величини відношення моментів 1 довжини верхньої та нижньої дуг контакту рівні (рис. 3.5 г) [11].

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |

Рисунок 3.5 – Епюри розподілу по довжині дуги контакту нормальних тисків і дотичних напруг між верхнім (суцільна лінія) та нижнім (пунктирна лінія) валками та металом при максимальній (◆) та мінімальній (▲) величині відношення моментів та значенні фактору форми 0,75 ( а); 1(б); 1,25(в); 1,5(г);

При цьому епюри нормальних контактних тисків на контакті верхнього та нижнього валків ідентичні, а епюри дотичних напруг симетричні. Подібний розподіл контактних умов спостерігається за значенням фактору форми 1,75 і вище. Слід зазначити, що з моделюванні процесу без урахування гравітації симетричний розподіл моменту прокатки між валками зберігається незалежно від значення чинника форми.

Фактор тертя в асиметрії розподілу моменту прокатки з урахуванням гравітації.

У реальних умовах при різних значеннях коефіцієнта тертя і певних умовах реалізації процесу обтискання смуги, що прокочується, може істотно відрізнятися від симетричного.

З метою дослідження впливу тертя на розподіл моментів між валками за наявності асиметрії процесу, викликаної вигином смуги під дією гравітаційних сил, було виконано моделювання процесу гарячої прокатки. Вихідними даними для розрахунку було прийнято такі:

Діаметр валків – 840 мм, матеріал заготовки – сталь 17Г1С, вихідна товщина розкочування 47 мм, номінальна температура прокатки 890°Cшвидкість прокатки – 3 м/с, величина обтискання – 2,8; 4,75; 7,1; 9,6; 12,27; 15; 17,72; 25,5 мм (значення фактору форми 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25 та 3 відповідно). Розрахунки моментів прокатки були здійснені при значеннях коефіцієнта тертяf=0,2; 0,3; 0,4 та різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка (рівень прокатки) – 25 мм.

В результаті розрахунків було зазначено, що у процесі прокатки відношення моменту верхнього валка до нижнього k=Mв/Мн не є постійним (див. рис. 3.2).

Крім того, з отриманих результатів випливає, що сумарний момент прокатки практично однаковий і незмінний протягом всього процесу прокатки. У водночас перерозподіл відносини моментів за різних значеннях коефіцієнта тертя по-різному (рис. 3.6).

При обробці отриманих відносин моментів прокатки були отримані залежності максимального та мінімального співвідношення моментів прокатки залежно від значення фактору форми для різних значень коефіцієнта тертя (рис. 3.7) [11].

Рисунок 3.6 – Залежність відношення моментів прокатки від часу в процесі прокатки при значенні фактору форми 0,75 та коефіцієнтах тертя f=0,2 (♦); 0,3 (▲); 0,4 (■)

Рисунок 3.7 – Залежність величини мінімального (▲) та максимального (◆) відношення моментів прокатки від значення фактору форми при коефіцієнті тертяf=0,2(а); 0,3 (б); 0,4 (в)

З представлених залежностей випливає, що незалежно від величини коефіцієнта тертя зі збільшенням значення фактору форми різниця між максимальною та мінімальною величиною відношення моментів прокатки скорочується до певного значення фактору форми і надалі можна говорити про симетричний розподіл моменту прокатки між верхнім та нижнім валком.

Подальший аналіз показав, що при несиметричному розподілі моменту прокатки напружений стан вогнища деформації для мінімального та максимального відношення моментів дещо по-різному. Як приклад на рисунку 3.8 представлено напружений стан осередку деформації при значенні фактору форми 0,75 для випадків мінімального та максимального відношення моментів прокатки при різних значеннях коефіцієнта тертя.

Рисунок 3.8 – Форма вогнища деформації та розподіл інтенсивності напруг за Мізесом (Па) при значенні фактору форми 0,75 для випадків мінімального (лівий стовпець) та максимального (правий стовпець) відношення моментів прокатки при коефіцієнті тертя f=0,2(а); 0,3 (б); 0,4 (в)

Основною причиною цього явища може бути те, що за рахунок різниці в рівнях рольгангу і нижнього валка розкочування, під дією гравітаційних сил, згинається і, як наслідок, змінюються умови на контакті між розкатом і верхнім і нижнім валком.

З метою аналізу отриманих залежностей було побудовано епюри розподілу по довжині дуги контакту нормальних тисків і дотичних напруг між валками та металом (рис. 3.9) [11]. При побудові епюр за точку початку та точку кінця довжини дуги вогнища деформації приймали відповідні точки входу металу у вогнище деформації та виходу з нього. Слід зазначити, що дискретність звичайно – елементної моделі вносить певну похибку визначення довжини дуг контакту, проте це впливає основні причини явища асиметрії завантаження прокатних валков.

З представлених залежностей добре видно, що в даних умовах довжина дуги контакту на верхньому валку дещо більша ніж на нижньому валку, а величина різниці довжин дуг контакту збільшується зі збільшенням коефіцієнта тертя. При цьому можна вказати на те, що вплив величини коефіцієнта тертя на величину відношення моментів за інших рівних умов носить нелінійний характер, що підтверджується залежностями, представленими на рисунках 3.6 і 3.7. Крім того, слід зазначити, що при максимальному відношенні моментів0,88, спостерігається вирівнювання довжин дуг контакту та характеру розподілу нормальних тисків та дотичних напруг на контакті верхнього та нижнього валком (рис. 3.9 а). Таким чином, можна стверджувати, що у разі вирівнювання умов на контакті верхнього та нижнього валків величина відношення моментів наближається до 1.

При цьому вирівнювання величини відношення моментів, повністю симетричного стану, залежить не тільки від величини фактору форми, але і від величини коефіцієнта тертя.

Аналіз впливу рівня подає рольгангу на розподіл моменту прокатки

З метою дослідження впливу різниці рівнів рольгангу та нижнього валка в результаті моделювання процесу гарячої прокатки, а саме на розподіл моменту прокатки між верхнім та нижнім валками при обліку сил тяжіння, було здійснено аналіз за умови.

Діаметр валків – 840 мм, матеріал заготовки – сталь 17Г1С, вихідна товщина розкочування 47 мм, номінальна температура прокатки 890°C, швидкість прокатки – 3 м/с, величина обтискання Δh- 2,8; 4,75; 7,1; 9,6; 12,27; 15; 17,72; 25,5 мм (значення фактору форми 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25 та 3 відповідно). Розрахунки моментів прокатки були здійснені за значення коефіцієнта тертяf=0,3 та різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка (рівень прокатки) – Δ=25 мм та Δ=40мм.

За результатами моделювання були отримані залежності зміни відношення моменту верхнього валка до нижнього k=Mв/Мнпротягом процесу прокатки.

Рисунок 3.9 – Епюри розподілу за довжиною (м) дуги контакту нормальних тисків і дотичних напруг (Па) між верхнім (суцільна лінія) та нижнім (пунктирна лінія) валками та металом при максимальній (◆) та мінімальній (▲) величині відношення моментів та значенні фактору форми 0,75 для величини коефіцієнта тертяf=0,2(а); 0,3 (б); 0,4 (в)

З отриманих залежностей (рис. 3.10) видно, що ставленняk не є постійним, що пов'язано зі зміною напружено – деформованого стану металу у верхній та нижній частинах розкату та, як наслідок, з різними умовами на контакті валків з металом.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 3.10. – Залежності величини мінімального (▲) та максимального (♦) відношення моментів прокатки від значення фактору форми при різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка (рівень прокатки) –Δ=25 мм (а) та Δ=40 мм (б)

Обробка отриманих відносин моментів прокатки дозволила одержати залежності максимального та мінімального співвідношення моментів прокатки залежно від значення фактору форми.

З отриманих залежностей випливає, що за зазначених умов моделювання зі збільшенням значення фактору форми різниця між максимальною та мінімальною величиною відношення моментів прокатки скорочується. У той же час, слід зазначити, що сумарний момент прокатки залишається постійним протягом усього процесу прокатки.

Отримані результати, також вказують на те, що в умовах реалізації моделі, асиметрія розподілу моментів прокатки між верхнім і нижнім валком практично вирівнюється при значенні фактору форми 1,75 і вище. При цьому збільшення різниці у рівнях рольгангу та нижнього валка сприяє посиленню асиметрії розподілу моменту прокатки.

Спираючись на отримані результати, були виконані додаткові розрахунки за вказаних раніше умов, але за різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка Δрівному половині обтиснення. Результати симуляції показали симетричне розподіл моменту прокатки між верхнім і нижнім валками в ході всього процесу прокатки.

Як порівняння отриманих результатів на рис. 3.11 представлена форма вогнища деформації та розподіл інтенсивності напруг за Мізесом (Па) при значенні фактору форми 0,75.

| k=0,420 | k=-0,168 |
| --- | --- |
| а |  |
| k=0,368 | k=-0,281 |
| б |  |
| k=1,0 |  |
| в | г |

Рисунок 3.11. – Форма вогнища деформації та розподіл інтенсивності напруг за Мізесом (Па) при значенні фактору форми 0,75 та різниці в рівнях рольгангу та нижнього валкаΔ=25 мм (а), Δ=40 мм (б) та Δ=Δh/2 (в) та шкала кольорів для напруг (г)

Асиметрію напруженого стану в зонах деформації верхнього та нижнього валків та асиметрію розподілу моменту прокатки можна пояснити за допомогою епюр по довжині дуги контакту нормальних тисків та дотичних напруг (рис. 3.12). При побудові епюр за точки початку та кінця довжини дуги вогнища деформації приймали відповідні точки входу металу у вогнище деформації та виходу з нього.

| а |  |
| --- | --- |
| б |  |
| в |  |

Рисунок 3.12. – Епюри розподілу по довжині дуги контакту нормальних тисків і дотичних напруг (Па) між верхнім (суцільна лінія) та нижнім (пунктирна лінія) валками та металом при максимальній (♦) та мінімальній (●) величині відношення моментів, значенні фактору форми 0,75 і різниці в рівнях рольгангу та нижнього валкаΔ=25 мм (а), Δ=40 мм (б) та Δ=Δh/2 (В)

Обробка та аналіз отриманих результатів показали, що при значенні фактору форми менше 1,75 довжина дуги контакту між нижнім валком і металом більша за довжину дуги контакту між верхнім валком і металом. При збільшенні різниці у рівнях рольгангу та нижнього валка ця різниця посилюється. Крім того, при порівнянні довжини дуг контакту для мінімальної та максимальної величин відношення моментів дане співвідношення зберігається, однак у міру наближення величини відношення моментів до 1 вирівнюється довжина верхньої та нижньої дуг контакту і, як наслідок, епюри розподілу по довжині верхньої та нижньої дуг контакту нормальних тисків порівнюються, а дотичних напруг стають симетричними (рис. 3.12 в).При різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка рівному половині обтиснення Δ=Δh/2умови на контакті вирівнюються і момент прокатки розподіляється симетрично між верхнім та нижнім валками за будь-яких значень фактору форми. Таким чином очевидно, що облік сил тяжіння дозволяє виявити можливу асиметрію розподілу моменту прокатки через несиметричний вход металу у валки при різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка більше половини обтисканняΔ>Δh/2.

Висновок

1. Отримані результати вказують на те, що в умовах реалізації моделі, асиметрія розподілу моментів прокатки між верхнім і нижнім валком практично вирівнюється при значенні фактору форми 1,75 і вище. При цьому збільшення різниці у рівнях рольгангу та нижнього валка сприяє посиленню асиметрії розподілу моменту прокатки.

2. Обробка та аналіз отриманих результатів показали, що при значенні фактору форми менше 1,75 довжина дуги контакту між нижнім валком і металом більша за довжину дуги контакту між верхнім валком і металом. При збільшенні різниці у рівнях рольгангу та нижнього валка ця різниця посилюється.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРІЇ РОЗПОДІЛУ МОМЕНТУ ПРОКАТКИ

Контроль технологічних та енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки в товстих листів

В ході експериментальних досліджень фіксували ряд технологічних та енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки на чистовій кліті кварто в умовах стану 3000.

На рисунку 4.1 представлено діаграму зміни товщини підкату. Внаслідок застосування обтискань у проходах на чистовій кліті кварто, товщина підкату змінюється на величину обтискань.

Рисунок 4.1 – Діаграма зміни товщини (сталь А537), мм

На рисунку 4.2 представлена діаграма зміни температури підкату, яка показує, як змінюється температура по довжині підкату внаслідок дії охолодження та деформаційного нагріву в процесі гарячої прокатки на чистовій кліті.

Рисунок 4.2 – Діаграма зміни температури підкату під час прокатування на чистовій кліті

На рисунку 4.3 представлена діаграма зміни швидкості робочих валків чистової кліті кварто, яка показує, як змінюється швидкість робочих валків у процесі гарячої прокатки.

Рисунок 4.3 – Діаграма зміни швидкості прокатки (сталь А537), об/хв

За характером зміни даних кривих можна будувати висновки про швидкості обертання робочих валків. Так перед захопленням металу валкам повідомляється стала швидкість обертання (для узгодження швидкості руху підкату з окружною швидкістю валків). Після захоплення металу валками відбувається деяке просідання швидкості обертання верхнього, так і нижнього валка, що є наслідком пружної деформації в приводній лінії. Подальша прокатка ведеться майже за трикутним графіком швидкості, коли валки з певним прискоренням розганяють до максимальної (у проході) швидкості та після невеликого проміжку часу0,2 cшвидкості, що встановилася, відбувається поступове уповільнення обертання (по інерції) в ході якого і відбувається викид металу з валків. Викид можна відзначити характерним сплеском на діаграмі. Після чого валки продовжують сповільнюватися до повної зупинки – на діаграмі швидкостей сходження ліній швидкостей верхнього та нижнього валків на 0. Потім відбувається реверс напрямку обертання валків та їх розгін до швидкості захвату підкату валками.

На рисунку 4.4 діаграма моменту прокатки між робочими валками чистової кліті кварто стана 3000. Верхня лінія на діаграмі в першому проході – момент верхнього робочого валка, відповідно нижня – момент нижнього робочого валка чистової кліти кварто, після першого проходу та реверсу двигуна лінії міняються місцями.

Рисунок 4.4 – Діаграма моменту прокатки робочих валків чистової кліті кварто, кНм

На діаграмі зусиль гарячої прокатки, надана на рисунку 4.5, прямою лінією позначені розрахункові зусилля прокатки,

Рисунок 4.5 – Діаграма зусилля прокатки, т

Результати експериментальних досліджень

У ході експериментальних досліджень розглядали вплив фактору форми на асиметрію розподілу моменту прокатки між валками.

Досліджували прокатку на чистовій кліті підкатів трьох марок сталі. Нижче наведено результати досліджень.

Сталь А 537 MTL

Умови реалізації процесу: діаметр валків – 855 мм, матеріал заготівлі – сталь А 537 – 1MTL, вихідна товщина підкату 75 мм, номінальна температура прокатки 842°C, швидкість прокатки – 2,53 м/с, величина обтискання по проходах Δh- 5,48; 5,63; 5,19; 4,77; 4,4; 4,02мм. Різниця в рівнях рольгангу та нижнього валка (рівень прокатки) –Δ=25 мм. За результатами експериментальних досліджень процесу гарячої прокатки було отримано відповідні діаграми (див. підрозділ 4.1).

Для оцінки впливу фактору форми на асиметрію розподілу моменту прокатки на рисунку 4.6 представлені діаграми розподілу моментів та швидкості обертання робочих валків.

Як можна побачити з представлених залежностей, що у перших проходах явно виражена асиметрія моменту прокатки. У той самий час у наступних проходах можна спостерігати деяке наближення до симетричного розподілу моменту прокатки, попри коливання температури по довжині підкату.

З метою оцінки впливу фактору форми на асиметрію моменту здійснили розрахунок його величини для кожного проходу.

Початкові дані:

Сталь А 537 MTL, Dв=855 мм, Δh1=5,48 мм; Δh2=5,63 мм; Δh3=5,19 мм; Δh4=4,77 мм; Δh5=4,4 мм; Δh6=4,02 мм; h1=69,53 мм; h2=63,89 мм; h3=58,7 мм; h4=53,93 мм; h5=49,54 мм; h6=45,52 мм;

ld=Dв2⋅Δh⋅1-Δh2Dв;	(4.1)

ldhcp=ldh-0,5Δh;	(4.2)

ld1=Dв2⋅Δh1⋅1-Δh12Dв=8552⋅5,48⋅1-15,482⋅855=48,3 мм;

ld1hcp1=ld1h1-0,5Δh1=48,369,53-0,5⋅5,48=0,72;

ld2=48,99 мм;

ld2hcp2=0,80;

ld3=47,05 мм;

ld3hcp3=0,84;

ld4=45,08 мм;

|  | Рисунок 4.6 – Діаграма моменту прокатки робочих валків чистової кліті кварто, кНм. Діаграма зміни швидкості прокатки (сталь А537), об/хв. (а – верхній валок, б – нижній валок) |
| --- | --- |

ld4hcp4=0,87;

ld5=43,29 мм;

ld5hcp5=0,91;

ld6=41,39 мм;

ld6hcp6=0,95;

Сталь S355J2G3

Умови реалізації процесу: діаметр валків – 856 мм, матеріал заготівлі – сталь S 355J2G3, вихідна товщина підкату 70 мм, номінальна температура прокатки 883°C, швидкість прокатки – 2,72 м/с, величина обтискання по проходах Δh- 7,14; 6,98; 6,26; 5,61; 4,93; 4,38мм. Різниця в рівнях рольгангу та нижнього валка (рівень прокатки) –Δ=25 мм. За результатами експериментальних досліджень процесу гарячої прокатки було отримано відповідні діаграми (рис 4.7).

Початкові дані:

Сталь S355J2G3, Dв=856 мм, Δh1=7,14 мм; Δh2=6,98 мм; Δh3=6,26 мм; Δh4=5,61 мм; Δh5=4,93 мм; Δh6=4,38 мм; h1=62,86 мм; h2=55,88 мм; h3=49,62 мм; h4=44,02 мм; h5=39,09 мм; h6=34,71 мм;

ld1=Dв2⋅Δh1⋅1-Δh12Dв=8562⋅7,14⋅1-17,142⋅856=55,16 мм;

ld1hcp1=ld1h1-0,5Δh1=55,1662,86-0,5⋅7,14=0,93;

ld2=54,54 мм;

ld2hcp2=1,04;

ld3=51,66 мм;

|  | Рисунок 4.7 – Диаграмма момента прокатки рабочих валков чистовой клети кварто, кНм. Диаграмма изменения скорости прокатки (сталь S355J2G3),об/мин. (а – верхний валок, б – нижний валок) |  | Рисунок 4.7 – Діаграма моменту прокатки робочих валків чистової кліті кварто, кНм. Діаграма зміни швидкості прокатки (сталь S355J2G3), об/хв. (а – верхній валок, б – нижній валок) |
| --- | --- | --- | --- |

ld3hcp3=1,11;

ld4=48,91 мм;

ld4hcp4=1,19;

ld5=45,87 мм;

ld5hcp5=1,25;

ld6=43,23 мм;

ld6hcp6=1,33;

Сталь 09Г2С

Умови реалізації процесу: діаметр валків – 855 мм, матеріал заготівлі – сталь 09Г2С, вихідна товщина підкату 50 мм, номінальна температура прокатки 889°C, швидкість прокатки – 2,83 м/с, величина обтискання по проходах Δh- 11,35; 9,89; 7,13; 5,05; 3,55мм. Різниця в рівнях рольгангу та нижнього валка (рівень прокатки) –Δ=25 мм. За результатами експериментальних досліджень процесу гарячої прокатки було отримано відповідні діаграми. (Рис. 4.8)

Початкові дані:

Сталь 09Г2С, Dв=855 мм,Δh1=11,35 мм; Δh2=9,89 мм; Δh3=7,13 мм; Δh4=5,05 мм; Δh5=3,55 мм; h1=38,65 мм; h2=28,76 мм; h3=21,62 мм; h4=16,57 мм; h5=13,03 мм;

ld1=Dв2⋅Δh1⋅1-Δh12Dв=8552⋅11,35⋅1-111,352⋅855=69,43 мм;

ld1hcp1=ld1h1-0,5Δh1=69,4338,65-0,5⋅11,35=2,11;

ld2=64,85 мм;

ld2hcp2=2,72;

|  | Рисунок 4.8 – Діаграма моменту прокатки робочих валків чистової кліті кварто, кНм. Діаграма зміни швидкості прокатки (сталь 09Г2С), об/хв. |
| --- | --- |

ld3=55,10 мм;

ld3hcp3=3,05;

ld4=46,39 мм;

ld4hcp4=3,30;

ld5=38,90 мм;

ld5hcp5=3,46;

Аналіз експериментальних даних

Порівняльний аналіз отриманих експериментальних даних в умовах стану 3000 дозволяє затверджувати наступне:

1) асиметрія у розподілі моменту прокатки між верхнім і нижнім валками спостерігається при відносно невеликих значеннях фактору форми;

2) при значеннях фактору форми більше 2 спостерігається майже симетричний розподіл моменту прокатки між валками;

3) наявність деякої асиметрії моменту прокатки при значеннях фактору форми більше 2, можна пояснити різницею швидкості обертання верхнього і нижнього валків, а також неоднорідністю температури по довжині і товщині підкату;

4) неоднорідність температури по довжині і товщині підкату впливає на асиметрію розподілу моменту прокатки, проте, як можна бачити з отриманих залежностей, зі збільшенням фактору форми цей вплив значно знижується.

Висновок

1. За результатами досліджень встановлено, що у перших проходах виражена асиметрія моменту прокатки, в наступних проходах можна має місце деяке наближення до симетричного розділу моментів прокатки, попри змінення температури по довжині підкату.

2.  В даному випадку встановлено просідання швидкостей обертання верхнього і нижнього валків металу, що є наслідком пружної деформації в приводній лінії.

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ

На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень процесу гарячої прокатки можна стверджувати, що однією з основних причин асиметрії розподілу моменту прокатки між валками є наявність різниці між рівнем нижнього валка, що подає рольганга, і рівнем нижнього валка, за умови відносно невеликих обтискань (при значенні фактору форми <1,5 ) і навіть при рівномірному розподілі температури за довжиною та товщиною підкату. У той же час явище асиметрії нівелюється у разі коли різниця в рівнях рольгангу та нижнього валка становить половину обтисненняΔ=Δh/2.

Таким чином, враховуючи все вище сказане, можна рекомендувати при створенні нових і вдосконалення діючих станів гарячої прокатки передбачати можливість динамічної зміни рівня подавального та приймаючого рольгангів з метою забезпечення різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка рівної половині обтиснення, що сприятиме більш рівномірному завантаженню верхнього та нижнього робочих валків. Крім того, це дозволить підвищити термін служби елементів головної лінії та удосконалювати технологічні режими прокатки.

- ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У магістерській роботі виконані нові розробки, спрямовані на дослідження явища та виявлення причин асиметрії в процесі гарячої прокатки листів на товстолистових станах у світлі актуальних практичних завдань щодо розробки підвищення надійної та довговічної роботи обладнання товстолистових станів. За результатами роботи можна зробити такі висновки:

1. Подальший розвиток виробництва товстих листів нерозривно пов'язане з розробкою та впровадженням нових технологій, використання яких, сприятиме підвищенню надійності обладнання товстолистових станів при одночасному підвищенні якості продукції та зниженні її собівартості за рахунок збільшення продуктивності.

2. Як основний напрямок наукових досліджень у галузі процесів та обладнання з прокатування товстих листів слід розглядати вдосконалення устаткування, що експлуатується, з метою підвищення надійності та довговічності роботи та зниження енергоємності процесу, а також забезпечення мінімальних матеріальних витрат. Все сказане робить необхідним реалізацію комплексного підходу спрямованого на удосконалення конструкції рольгангу, що подає, і технології виробництва.

3. Проведення теоретичних досліджень передбачає використання різних методів теоретичного аналізу, що ґрунтуються на сучасних підходах до вирішення завдань механіки суцільного середовища методом кінцевих елементів. Експериментальні дослідження призначені для уточнення вихідних передумов та оцінки ступеня достовірності отриманих теоретичних рішень.

4. Експериментальні дані добре узгоджуються з отриманими теоретичними рішеннями з урахуванням МКЭ. Результати вказують, що однією з основних причин асиметрії моменту прокатки є згинання смуги під дією сил тяжіння при відносно невеликих значеннях фактору форми.

5. При створенні нових та вдосконаленні діючих станів гарячої прокатки слід передбачати можливість динамічної зміни рівня подавального та приймаючого рольгангів з метою забезпечення різниці в рівнях рольгангу та нижнього валка рівної половині обтиснення, що сприятиме більш рівномірному завантаженню робочих валків та дозволить підвищити надійність робочої лінії стану та удосконалювати технологічні режими прокатки.

- СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : учебник для вузов / М. М. Сафьян, В. Л. Мазур, А. М. Сафьян, А. Н. Молчанов. – К. : Вища школа, 1988. – 351 с.

- Долженков Ф. Е. Повышение качества толстых листов / Ф. Е. Долженков, Ю. В. Коновалов, В. Г. Носов и др. – М. : Металлургия, 1984. – 247 с.

- Дмитриев В.Д. Машиностроение и металлургия: справочник прокатчика / В. Д. Дмитриев, М. Я. Бровман. – Донецк: Донбасс, 1986. – 110 с.

- Бровман М. Я. Проектирование современных толстолистовых станов / М. Я. Бровман // Чер. металлургия : Бюл. НТИ / Черметинформация. – 1978. – №1. – С. 21 –22.

- Оратовский Е.П. Современные толстолистовые станы 5500 в Японии / Е. П. Оратовский, Е. А. Артамонова // Чер. Металлургия : Бюл. НТИ / Черметинформация. – 1978. – №2. – С. 30 –32.

- Технологическая инструкция по стану 30000 АМК

- Грудев А. П. Технология прокатного производства / А. П. Грудев, Л. Ф. Машкин, М. И. Ханин. – М. : Металлургия, 1994. – 656 с.

- Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : учебник для вузов / М. М. Сафьян, В. Л. Мазур, А. М. Сафьян, А. Н. Молчанов. – К. : Вища школа, 1988. – 351 с.

- Прокатка толстых листов / П. И. Полухин, В. М. Клименко, В. П. Полухин и др. – М. : Металлургия, 1984. – 288 с.

- Прокатное производство : учебник для вузов / П. И. Полухин, Н. М. Федосов, А. А. Королев, Ю. М. Матвеев. – 3 –е изд. – М. : Металлургия, 1982. – 696 с.

- Liu G. R. The Finite Element Method: A Practical Course /G. R. Liu, S. S. Quek. – 2003. – 348 с.

- Бровман М. Я. Усовершенствование технологии прокатки толстых листов / М. Я. Бровман, Б. Ю. Зеличенок, А. И. Герцев. – М. : Металлургия, 1969. – 256 с.

- Целиков А. И. Современное развитие прокатных станов / А. И. Целиков, В. И. Зюзин. – М. : Металлургия, 1972. – 399 с.

- Целиков А. И. Прокатные станы : учебник для вузов / А. И. Целиков, В. В. Смирнов. – М. : Металлургиздат, 1958. – 432 с.

- Машины и агрегаты металлургических заводов : учебник для вузов / А. И. Целиков, П. И. Полухин, В. М. Гребеник и др. – М. : Металлургия, 1987 –  . –Т. 3: Машины и агрегаты для производства и отделки проката. – 1988. – 376 с.

- Дмитриев В.Д. Машиностроение и металлургия: справочник прокатчика / В. Д. Дмитриев, М. Я. Бровман. – Донецк: Донбасс, 1986. – 110 с.

- Интенсификация производства листовой стали / Ф. Е. Долженков, В. Г. Носов, Ю. В. Фурман, А. Е. Руднев. – К. : Тэхника, 1990. – 136 с.

- Компьютерное моделирование процессов обработки металлов давлением / В.Н. Данченко, А.А. Миленин, В.И. Кузьменко, В.А. Гриневич. – Днепропетровск: Системные технологии, 2005. – 448 с.

- Тарновкий И.Я. и др. Прокатка на блюминге. Москва: Металлургия, 1963.

- Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов. М.: Металлургия, 1969.