Аміачний ᅠ спосіб ᅠ виробництва.

Основні ᅠ хімічні ᅠ реакції ᅠ процесу ᅠ одержання ᅠ кальцинованої ᅠ соди ᅠ за ᅠ аміачним ᅠ способом ᅠ можуть ᅠ бути ᅠ виражені ᅠ наступними ᅠ сумарними ᅠ рівняннями ᅠ

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ NaCl ᅠ + ᅠ NH3 ᅠ + ᅠ СО2 ᅠ + ᅠ Н2О ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ NH4Cl ᅠ + ᅠ NaHCO3 ᅠ  ᅠ ( ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.1)

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 2NaHCO3 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ Na2CO3 ᅠ + ᅠ H2O ᅠ + ᅠ CO2 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.2)

Для ᅠ здійснення ᅠ реакції ᅠ (1.1) ᅠ розчин ᅠ хлористого ᅠ натрію ᅠ (розсіл) ᅠ насичують ᅠ аміаком ᅠ і ᅠ діоксидом ᅠ вуглецю ᅠ при ᅠ порівняно ᅠ низьких ᅠ температурах, ᅠ що ᅠ забезпечує ᅠ протікання ᅠ реакції ᅠ в ᅠ потрібному ᅠ напрямку, ᅠ тобто ᅠ зліва ᅠ направо. ᅠ Утворений ᅠ в ᅠ результаті ᅠ цієї ᅠ реакції ᅠ гідрокарбонат ᅠ натрію, ᅠ випадає ᅠ з ᅠ розчину ᅠ в ᅠ вигляді ᅠ кристалічного ᅠ осаду, ᅠ після ᅠ чого ᅠ відфільтровується ᅠ і ᅠ підлягає ᅠ прожарюванню ᅠ (кальцинації) ᅠ згідно ᅠ реакції ᅠ (1.2) ᅠ для ᅠ одержання ᅠ карбонату ᅠ натрію ᅠ – ᅠ кальцинованої ᅠ соди.

Після ᅠ відділення ᅠ осаду ᅠ гідрокарбонату ᅠ натрію ᅠ аміак, ᅠ необхідний ᅠ для ᅠ протікання ᅠ реакції ᅠ (1.1), ᅠ регенерується ᅠ з ᅠ маточного ᅠ розчину, ᅠ що ᅠ містить ᅠ хлористий ᅠ амоній, ᅠ відповідно ᅠ до ᅠ реакції

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ Са(ОН)2 ᅠ + ᅠ 2NH4C1 ᅠ  ᅠ  ᅠ = ᅠ  ᅠ  ᅠ 2NH3 ᅠ  ᅠ + ᅠ СаС12 ᅠ + ᅠ Н2О ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.3)

Джерелом ᅠ СО2 ᅠ і ᅠ гідроксиду ᅠ кальцію ᅠ для ᅠ реакцій ᅠ (1.1) ᅠ і ᅠ (1.3) ᅠ є ᅠ продукти ᅠ випалу ᅠ карбонату ᅠ кальцію ᅠ за ᅠ реакцією

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ СаСО3 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ СаО ᅠ + ᅠ СО2 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.4)

і ᅠ наступного ᅠ гасіння ᅠ утвореного ᅠ при ᅠ цьому ᅠ вапна:

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ СаО ᅠ + ᅠ Н2О ᅠ  ᅠ  ᅠ = ᅠ  ᅠ Са(ОН)2 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.5)

Крім ᅠ того, ᅠ в ᅠ виробничий ᅠ цикл ᅠ для ᅠ проведення ᅠ реакції ᅠ (1.1) ᅠ повертається ᅠ вуглекислий ᅠ газ, ᅠ що ᅠ виділяється ᅠ в ᅠ результаті ᅠ реакції ᅠ (1.2).

Переваги ᅠ аміачного ᅠ способу: ᅠ використання ᅠ недорогої ᅠ доступної ᅠ сировини; ᅠ здійснення ᅠ основних ᅠ реакцій ᅠ процесу ᅠ при ᅠ невисоких ᅠ температурах ᅠ і ᅠ близькому ᅠ до ᅠ атмосферного ᅠ тиску; ᅠ висока ᅠ якість ᅠ кальцинованої ᅠ соди.

Недоліки ᅠ аміачного ᅠ способу: ᅠ утворення ᅠ значної ᅠ кількості ᅠ твердих ᅠ і ᅠ рідких ᅠ відходів; ᅠ велика ᅠ витрата ᅠ енергоресурсів.

Регенерація ᅠ аміаку ᅠ з ᅠ фільтрової ᅠ та ᅠ інших ᅠ рідин ᅠ содового ᅠ виробництва ᅠ здійснюється ᅠ на ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ (дистиляції) ᅠ аміаку. ᅠ Зазвичай, ᅠ частина ᅠ розчиненого ᅠ аміаку ᅠ зв’язана ᅠ з ᅠ діоксидом ᅠ вуглецю, ᅠ тому ᅠ при ᅠ розкладанні ᅠ вуглекислих ᅠ солей ᅠ амонію ᅠ разом ᅠ з ᅠ аміаком ᅠ відганяється ᅠ і ᅠ повертається ᅠ у ᅠ виробництво ᅠ діоксид ᅠ вуглецю. ᅠ

Вуглекислі ᅠ солі ᅠ амонію ᅠ гідролізуються ᅠ в ᅠ розчині. ᅠ При ᅠ цьому ᅠ мало ᅠ розчинний ᅠ діоксид ᅠ вуглецю ᅠ виділяється ᅠ в ᅠ газову ᅠ фазу, ᅠ а ᅠ добре ᅠ розчинний ᅠ аміак ᅠ залишається ᅠ в ᅠ розчині, ᅠ зсуваючи ᅠ рівновагу ᅠ у ᅠ бік ᅠ утворення ᅠ середньої ᅠ солі:

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ NH4HCО3 ᅠ  ᅠ + ᅠ  ᅠ H2О ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ NH4OH ᅠ + ᅠ H2О ᅠ + ᅠ CО2 ᅠ 	 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.9)

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ NH4HCO3 ᅠ  ᅠ + ᅠ  ᅠ NH4OH ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (NH4)2CО3 ᅠ + ᅠ H2O ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.10)

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 2NH4HCО3(p) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (NH4)2CO3(p) ᅠ + ᅠ CО2(г) ᅠ +H2О(р) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.11)

Діоксид ᅠ вуглецю ᅠ починає ᅠ виділятися ᅠ у ᅠ газову ᅠ фазу ᅠ вже ᅠ при ᅠ 35-40°С. ᅠ

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (NH4)2CО3(p) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 2NH3(p) ᅠ + ᅠ СО2(г)+ ᅠ Н2О(р) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.12)

При ᅠ 80°С ᅠ виділяється ᅠ 62% ᅠ СО2 ᅠ і ᅠ лише ᅠ ~ ᅠ 9% ᅠ NH3. ᅠ Внаслідок ᅠ високої ᅠ розчинності ᅠ аміаку ᅠ його ᅠ не ᅠ можна ᅠ виділити ᅠ з ᅠ рідини ᅠ шляхом ᅠ її ᅠ нагрівання ᅠ навіть ᅠ до ᅠ 100°С.

Для ᅠ зниження ᅠ розчинності ᅠ аміаку ᅠ і ᅠ відгонки ᅠ його ᅠ в ᅠ газову ᅠ фазу ᅠ необхідно ᅠ понизити ᅠ тиск ᅠ аміаку ᅠ в ᅠ газовій ᅠ фазі. ᅠ Для ᅠ цього ᅠ використовується ᅠ водяна ᅠ пара, ᅠ яка ᅠ барботується ᅠ через ᅠ рідину, ᅠ нагріває ᅠ її, ᅠ і, ᅠ виділяючись ᅠ в ᅠ газову ᅠ фазу, ᅠ розбавляє ᅠ газ, ᅠ знижує ᅠ парціальний ᅠ тиск ᅠ аміаку ᅠ і ᅠ згідно ᅠ з ᅠ законом ᅠ Генрі ᅠ сприяє ᅠ його ᅠ виділенню ᅠ з ᅠ рідини. ᅠ Присутність ᅠ СО2 ᅠ в ᅠ рідині ᅠ знижує ᅠ рівноважний ᅠ тиск ᅠ аміаку ᅠ над ᅠ рідиною ᅠ і ᅠ тим ᅠ самим ᅠ ускладнює ᅠ його ᅠ відгонку. ᅠ З ᅠ цієї ᅠ ж ᅠ причини ᅠ погіршується ᅠ відгонка ᅠ СО2 ᅠ із-за ᅠ присутності ᅠ в ᅠ розчині ᅠ аміаку. ᅠ Таким ᅠ чином, ᅠ швидкість ᅠ і ᅠ повнота ᅠ відгонки ᅠ аміаку ᅠ з ᅠ рідини ᅠ залежить ᅠ від ᅠ температури, ᅠ тиску ᅠ аміаку ᅠ в ᅠ газовій ᅠ фазі ᅠ і ᅠ від ᅠ складу ᅠ рідини.

Для ᅠ регенерації ᅠ аміаку ᅠ з ᅠ хлориду ᅠ амонію ᅠ необхідна ᅠ дія ᅠ більш ᅠ сильного ᅠ лугу, ᅠ який ᅠ міг ᅠ би ᅠ витіснити ᅠ NH ᅠ з ᅠ NH4C1. ᅠ У ᅠ содовому ᅠ виробництві ᅠ для ᅠ цієї ᅠ мети ᅠ використовується ᅠ вапняне ᅠ молоко

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 2NH4Cl(p) ᅠ + ᅠ Ca(OH)2(тв) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ СаС12(p) ᅠ + ᅠ 2NH3(р) ᅠ + ᅠ 2Н2О(р) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.13)

Швидкість ᅠ цієї ᅠ реакції ᅠ визначається ᅠ швидкістю ᅠ розчинення ᅠ Са(ОН)2, ᅠ тобто ᅠ залежить ᅠ від ᅠ ступеня ᅠ дисперсності ᅠ вапняного ᅠ молока. ᅠ Високий ᅠ ступінь ᅠ дисперсності ᅠ має ᅠ значення ᅠ особливо ᅠ до ᅠ кінця ᅠ розкладання ᅠ хлориду ᅠ амонію, ᅠ коли ᅠ концентрація ᅠ останнього ᅠ і ᅠ надлишок ᅠ Са(ОН)2 ᅠ малі, ᅠ а ᅠ концентрація ᅠ СаС12 ᅠ або ᅠ іонів ᅠ Са2+, ᅠ які ᅠ ускладнюють ᅠ розчинення ᅠ Са(ОН)2, ᅠ велика. ᅠ Аміак, ᅠ який ᅠ утворюється ᅠ при ᅠ розкладанні ᅠ NH4C1, ᅠ відганяється ᅠ шляхом ᅠ дистиляції ᅠ при ᅠ нагріванні ᅠ рідини ᅠ до ᅠ 95-115°С ᅠ гострою ᅠ парою.

Перед ᅠ подачею ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ необхідно ᅠ ретельно ᅠ розкласти ᅠ вуглекислий ᅠ амоній ᅠ і ᅠ видалити ᅠ з ᅠ розчину ᅠ діоксид ᅠ вуглецю, ᅠ в ᅠ противному ᅠ випадку ᅠ вуглекислий ᅠ амоній ᅠ вступатиме ᅠ в ᅠ реакцію ᅠ з ᅠ вапняним ᅠ молоком:

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (NH4)3CО3(p) ᅠ  ᅠ + ᅠ Ca(OH)2(тв) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ СаСО3(тв) ᅠ + ᅠ 2NH3(p) ᅠ + ᅠ 2Н2О(р) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.14)

Ця ᅠ реакція ᅠ є ᅠ шкідливою, ᅠ оскільки ᅠ з ᅠ утвореним ᅠ карбонатом ᅠ кальцію, ᅠ що ᅠ направляється ᅠ з ᅠ дистилерною ᅠ рідиною ᅠ у ᅠ відвал, ᅠ втрачаються ᅠ вапняне ᅠ молоко ᅠ і ᅠ діоксид ᅠ вуглецю.

У ᅠ фільтровій ᅠ рідині ᅠ присутня ᅠ невелика ᅠ кількість ᅠ Na2SО4, ᅠ яка ᅠ утворюється ᅠ при ᅠ очищенні ᅠ сирого ᅠ розсолу ᅠ від ᅠ CaSO4 ᅠ і ᅠ MgSО4. ᅠ При ᅠ високій ᅠ концентрації ᅠ іонів ᅠ Са2+ ᅠ у ᅠ тверду ᅠ фазу ᅠ виділяється ᅠ CaSO4

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ Na2SО4(р) ᅠ + ᅠ СаС12(р) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ CaSО4(тв)+ ᅠ 2NaCl(р) ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (1.15)

Кристалізація ᅠ гіпсу ᅠ викликає ᅠ в ᅠ процесі ᅠ дистиляції ᅠ небажані ᅠ ускладнення: ᅠ утворений ᅠ гіпс ᅠ відкладається ᅠ на ᅠ внутрішніх ᅠ поверхнях ᅠ апаратів ᅠ і ᅠ трубопроводів, ᅠ знижує ᅠ їх ᅠ пропускну ᅠ спроможність, ᅠ а ᅠ отже, ᅠ і ᅠ продуктивність, ᅠ збільшує ᅠ гідравлічний ᅠ опір, ᅠ який ᅠ зв'язаний ᅠ з ᅠ необхідністю ᅠ періодичного, ᅠ дуже ᅠ трудомісткого ᅠ видалення ᅠ утворених ᅠ інкрустацій.

Розчинність ᅠ гіпсу ᅠ у ᅠ воді ᅠ показана ᅠ на ᅠ рис. ᅠ 1.1. ᅠ При ᅠ температурах ᅠ нижче ᅠ 97°С ᅠ гіпс ᅠ кристалізується ᅠ у ᅠ вигляді ᅠ двоводної ᅠ солі ᅠ CaSО4∙2H2О, ᅠ вище ᅠ 97°С ᅠ ( ᅠ у ᅠ вигляді ᅠ напівводної ᅠ солі ᅠ CaSO4 ᅠ ∙ ᅠ 0,5H2О ᅠ При ᅠ наявності ᅠ NaCl ᅠ і ᅠ СаС12 ᅠ температура ᅠ кристалізації ᅠ CaSO4 ᅠ ∙ ᅠ 1/2 ᅠ H2О ᅠ знижується ᅠ від ᅠ 97 ᅠ до ᅠ 93-95°С.

Відомо, ᅠ що ᅠ утворення ᅠ кристалічних ᅠ зародків ᅠ відбувається ᅠ легше ᅠ на ᅠ твердій ᅠ поверхні, ᅠ ніж ᅠ в ᅠ об'ємі ᅠ розчину. ᅠ Тому ᅠ відкладення ᅠ гіпсу ᅠ на ᅠ поверхнях ᅠ апаратів ᅠ протікає ᅠ особливо ᅠ інтенсивно ᅠ в ᅠ процесі ᅠ утворення ᅠ нових ᅠ кристалів ᅠ або ᅠ під ᅠ час ᅠ переходу ᅠ однієї ᅠ модифікації ᅠ кристалів ᅠ в ᅠ іншу. ᅠ Отже, ᅠ щоб ᅠ уникнути ᅠ перекристалізації ᅠ і ᅠ тим ᅠ самим ᅠ зменшити ᅠ можливість ᅠ відкладення ᅠ кірки, ᅠ процес ᅠ розкладання ᅠ NH4C1 ᅠ і ᅠ подальшу ᅠ десорбцію ᅠ аміаку ᅠ з ᅠ розчину ᅠ здійснюють ᅠ при ᅠ температурах ᅠ нижчій ᅠ або ᅠ вищій ᅠ від ᅠ критичної. ᅠ У ᅠ першому ᅠ випадку ᅠ перекристалізація ᅠ двоводного ᅠ гіпсу ᅠ в ᅠ напівводний ᅠ не ᅠ відбува-тиметься. ᅠ У ᅠ другому ᅠ випадку ᅠ відразу ᅠ кристалізується ᅠ СаSО4∙0,5/2Н2О, ᅠ і ᅠ процес ᅠ дегідратації ᅠ двоводного ᅠ гіпсу ᅠ виключається.

Одержувані ᅠ в ᅠ процесі ᅠ дистиляції ᅠ солі ᅠ – ᅠ CaSО4 ᅠ і ᅠ СаСО3 ᅠ – ᅠ схильні ᅠ до ᅠ утворення ᅠ перенасичених ᅠ розчинів. ᅠ Кристалізація ᅠ цих ᅠ солей ᅠ при ᅠ знятті ᅠ перенасичення ᅠ є ᅠ також ᅠ суттєвим ᅠ фактором ᅠ в ᅠ процесі ᅠ утворення ᅠ твердих ᅠ відкладень ᅠ на ᅠ стінках ᅠ апаратів. ᅠ Тому ᅠ необхідно ᅠ здійснювати ᅠ заходи, ᅠ які ᅠ сприятимуть ᅠ зменшенню ᅠ і ᅠ навіть ᅠ зняттю ᅠ пересичення. ᅠ Швидкість ᅠ зняття ᅠ перенасичення ᅠ залежить ᅠ від ᅠ умов ᅠ змішування ᅠ рідини ᅠ з ᅠ вапняним ᅠ молоком, ᅠ якості ᅠ вапняного ᅠ молока, ᅠ наявності ᅠ твердих ᅠ домішок ᅠ і ᅠ кристалів ᅠ затравки ᅠ як ᅠ центрів ᅠ кристалізації ᅠ CaSО4 ᅠ і ᅠ СаСО3.

При ᅠ інтенсивному ᅠ перемішуванні ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ з ᅠ рідиною ᅠ утворюється ᅠ більше ᅠ число ᅠ центрів ᅠ кристалізації ᅠ і ᅠ ступінь ᅠ перенасичення ᅠ знижується. ᅠ Присутність ᅠ у ᅠ вапняному ᅠ молоці ᅠ високодиспергованих ᅠ твердих ᅠ домішок, ᅠ які ᅠ можуть ᅠ служити ᅠ центрами ᅠ кристалізації, ᅠ також ᅠ зменшує ᅠ ступінь ᅠ перенасичення. ᅠ У ᅠ цьому ᅠ випадку ᅠ особливо ᅠ корисною ᅠ є ᅠ присутність ᅠ тих ᅠ же ᅠ кристалів ᅠ CaSО4 ᅠ і ᅠ СаСО3.

Якщо ᅠ СаСО3 ᅠ ввести ᅠ в ᅠ рідину ᅠ до ᅠ подачі ᅠ вапняного ᅠ молока, ᅠ то, ᅠ окрім ᅠ зниження ᅠ пересичення, ᅠ може ᅠ бути ᅠ розкладений ᅠ приблизно ᅠ 10-15% ᅠ NH4C1 ᅠ за ᅠ допомогою ᅠ введеного ᅠ СаСО3, ᅠ в ᅠ результаті ᅠ виділиться ᅠ додаткова ᅠ кількість ᅠ СО2 ᅠ і ᅠ знизиться ᅠ витрата ᅠ вапняного ᅠ молока. ᅠ

У ᅠ процесі ᅠ дистиляції ᅠ до ᅠ моменту ᅠ розкладання ᅠ NH4C1 ᅠ розчин ᅠ є ᅠ системою ᅠ NH3 ᅠ – ᅠ СО2 ᅠ – ᅠ Н2О ᅠ – ᅠ NaCl ᅠ – ᅠ NH4C1, ᅠ після ᅠ розкладання ᅠ NH4C1 ᅠ вапняним ᅠ молоком ᅠ і ᅠ видалення ᅠ СО2 ᅠ – ᅠ системою ᅠ NH3 ᅠ – ᅠ Н2О–NaCl–СаС12. ᅠ У ᅠ першій ᅠ системі ᅠ у ᅠ присутності ᅠ NH4C1 ᅠ помітно ᅠ підвищується ᅠ тиск ᅠ СО2 ᅠ над ᅠ розчином ᅠ внаслідок ᅠ кислих ᅠ властивостей ᅠ NH4C1 ᅠ і ᅠ зміщення ᅠ іонами ᅠ Н+ ᅠ рівноваги ᅠ СО2 ᅠ + ᅠ Н2О ᅠ ↔ ᅠ НСО ᅠ + ᅠ Н+ ᅠ вліво.

В ᅠ системі ᅠ NH3 ᅠ – ᅠ Н2О–NaCl–СаС12 ᅠ вплив ᅠ хлоридів ᅠ натрію ᅠ і ᅠ кальцію ᅠ на ᅠ тиск ᅠ пари ᅠ аміаку ᅠ взаємно ᅠ протилежний. ᅠ В ᅠ результаті ᅠ рівноважний ᅠ вміст ᅠ (тиск) ᅠ NH3 ᅠ над ᅠ рідиною ᅠ цієї ᅠ системи ᅠ практично ᅠ не ᅠ відрізняється ᅠ від ᅠ вмісту ᅠ аміаку ᅠ над ᅠ водно-аміачними ᅠ розчинами ᅠ [3].

Боротьба ᅠ з ᅠ інкрустацією ᅠ (гіпсова ᅠ кірка) ᅠ в ᅠ дистилері ᅠ і ᅠ трубопроводах ᅠ – ᅠ одна ᅠ з ᅠ найбільш ᅠ серйозних ᅠ проблем ᅠ содового ᅠ виробництва. ᅠ Від ᅠ її ᅠ рішення ᅠ залежить ᅠ збільшення ᅠ часу ᅠ експлуатації ᅠ дистилера ᅠ між ᅠ зупинками ᅠ на ᅠ чистку, ᅠ що, ᅠ у ᅠ свою ᅠ чергу, ᅠ дозволяє ᅠ скоротити ᅠ кількість ᅠ резервної ᅠ апаратури. ᅠ Одним ᅠ зі ᅠ способів ᅠ зняття ᅠ пересичення ᅠ розчину ᅠ по ᅠ сульфат-іону ᅠ є ᅠ введення ᅠ в ᅠ фільтрову ᅠ рідину ᅠ добавки ᅠ поліакриламіду ᅠ в ᅠ кількості ᅠ 0,01%мас. ᅠ від ᅠ кількості ᅠ фільтрової ᅠ рідини, ᅠ що ᅠ поступає ᅠ на ᅠ стадію ᅠ регенерації ᅠ аміаку.

Зі ᅠ стадії ᅠ фільтрації ᅠ фільтрова ᅠ рідина ᅠ надходить ᅠ у ᅠ збірник ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ ЗФР ᅠ (поз. ᅠ 23), ᅠ а ᅠ потім ᅠ відцентровим ᅠ насосом ᅠ через ᅠ напірний ᅠ бак ᅠ (поз.24) ᅠ подається ᅠ в ᅠ конденсатор ᅠ дистиляції ᅠ КДС ᅠ (поз. ᅠ 25) ᅠ і ᅠ рухається ᅠ зверху ᅠ вниз. ᅠ Протитечією ᅠ рухається ᅠ гаряча ᅠ парогазова ᅠ суміш ᅠ із ᅠ теплообмінника ᅠ дистиляції ᅠ ТДС ᅠ (поз.26). ᅠ В ᅠ результаті ᅠ теплообміну ᅠ фільтрова ᅠ рідина, ᅠ проходячи ᅠ КДС, ᅠ нагрівається ᅠ до ᅠ 74-80ºС ᅠ і ᅠ гідрокарбонат ᅠ амонію, ᅠ що ᅠ знаходиться ᅠ в ᅠ рідині, ᅠ розкладається ᅠ з ᅠ виділенням ᅠ СО2. ᅠ Парогазова ᅠ суміш ᅠ охолоджується ᅠ і ᅠ з ᅠ неї ᅠ конденсується ᅠ водяна ᅠ пара. ᅠ Цей ᅠ конденсат ᅠ передається ᅠ в ᅠ ТДС. ᅠ Газ ᅠ після ᅠ КДС ᅠ проходить ᅠ через ᅠ сепаратор ᅠ (поз.34) ᅠ і ᅠ подається ᅠ на ᅠ стадію ᅠ приготування ᅠ амонізованого ᅠ розсолу. ᅠ

Після ᅠ КДС ᅠ нагріта ᅠ фільтрова ᅠ рідина ᅠ надходить ᅠ у ᅠ ТДС ᅠ і ᅠ рухається ᅠ зверху ᅠ вниз, ᅠ нагріваючись ᅠ до ᅠ 95-97ºС, ᅠ гарячою ᅠ парогазовою ᅠ сумішшю, ᅠ яка ᅠ підіймається ᅠ з ᅠ дистилера ᅠ (поз.29). ᅠ При ᅠ цьому ᅠ відбувається ᅠ остаточне ᅠ розкладання ᅠ вуглеамонійних ᅠ солей ᅠ з ᅠ виділенням ᅠ діоксиду ᅠ вуглецю ᅠ в ᅠ газову ᅠ фазу. ᅠ В ᅠ ТДС ᅠ закінчується ᅠ також ᅠ розкладання ᅠ невеликої ᅠ кількості ᅠ гідрокарбонату ᅠ і ᅠ карбонату ᅠ натрію ᅠ при ᅠ взаємодії ᅠ їх ᅠ з ᅠ хлористим ᅠ амонієм. ᅠ Розкладання ᅠ вуглекислих ᅠ солей ᅠ і ᅠ видалення ᅠ СО2 ᅠ  ᅠ з ᅠ рідини ᅠ є ᅠ основним ᅠ призначенням ᅠ ТДС.

Із ᅠ ТДС ᅠ фільтрова ᅠ рідина, ᅠ звільнена ᅠ від ᅠ СО2, ᅠ поступає ᅠ у ᅠ змішувач ᅠ ЗМ ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (поз. ᅠ 28), ᅠ де ᅠ вона ᅠ змішується ᅠ з ᅠ вапняними ᅠ молоком, ᅠ яке ᅠ надходить ᅠ з ᅠ мішалки ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ (поз. ᅠ 27). ᅠ В ᅠ результаті ᅠ взаємодії ᅠ Са(ОН)2 ᅠ з ᅠ NН4Сl ᅠ утворюються ᅠ NН4ОН ᅠ і ᅠ СаСl2. ᅠ

Рідина ᅠ зі ᅠ змішувача ᅠ ЗМ ᅠ надходить ᅠ у ᅠ дистилер ᅠ ДС ᅠ (поз.29) ᅠ і ᅠ рухається ᅠ зверху ᅠ  ᅠ вниз ᅠ  ᅠ поступово, ᅠ  ᅠ втрачаючи ᅠ  ᅠ NH3. ᅠ Парогазова ᅠ суміш ᅠ з ᅠ ДС ᅠ надходить ᅠ в ᅠ ТДС.

Потім ᅠ  ᅠ рідина ᅠ  ᅠ надходить ᅠ  ᅠ у ᅠ перший ᅠ випарник ᅠ ВП-1 ᅠ (поз.30), ᅠ де ᅠ з ᅠ неї ᅠ виділяється ᅠ водяна ᅠ пара. ᅠ Пара ᅠ направляється ᅠ в ᅠ змішувач ᅠ ЗМ ᅠ (поз.28). ᅠ Дистилерна ᅠ рідина ᅠ з ᅠ випарника ᅠ ВП-1 ᅠ надходить ᅠ в ᅠ випарник ᅠ ВП-2 ᅠ (поз.31), ᅠ звідки ᅠ через ᅠ репульпатор ᅠ (поз.32) ᅠ відцентровими ᅠ насосами ᅠ подається ᅠ в ᅠ шламонакопичувач ᅠ «біле ᅠ море». ᅠ Газ ᅠ пароструминним ᅠ компресором ᅠ (поз.33) ᅠ подається ᅠ в ᅠ теплообмінник ᅠ дистиляції ᅠ ТДС ᅠ (поз.26).

Крім ᅠ регенерації ᅠ аміаку ᅠ з ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ здійснюється ᅠ відгонка ᅠ NH3 ᅠ і ᅠ СО2 ᅠ з ᅠ так ᅠ званих ᅠ слабких ᅠ рідин, ᅠ які ᅠ утворюються ᅠ в ᅠ  ᅠ результаті ᅠ  ᅠ конденсації ᅠ  ᅠ водяної ᅠ  ᅠ пари ᅠ  ᅠ з ᅠ  ᅠ парогазової ᅠ  ᅠ суміші, ᅠ  ᅠ утвореної ᅠ при ᅠ кальцинації ᅠ гідрокарбонату ᅠ натрію ᅠ в ᅠ паровому ᅠ конденсаторі ᅠ та ᅠ в ᅠ холодильнику ᅠ газу ᅠ дистиляції ᅠ (стадія ᅠ приготування ᅠ амонізованого ᅠ розсолу). ᅠ Слабка ᅠ рідина ᅠ зі ᅠ збірника ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ ЗСР ᅠ (поз.36) ᅠ подається ᅠ в ᅠ дистилятор ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ ДСР ᅠ  ᅠ (поз. ᅠ 38), ᅠ в ᅠ нижню ᅠ частину ᅠ якого ᅠ подається ᅠ гостра ᅠ пара. ᅠ Пара ᅠ нагріває ᅠ рідину ᅠ і ᅠ відганяє ᅠ аміак ᅠ і ᅠ діоксид ᅠ вуглецю ᅠ в ᅠ газову ᅠ фазу. ᅠ Парогазова ᅠ суміш ᅠ далі ᅠ поступає ᅠ холодильник ᅠ газу ᅠ дистиляції ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ ХГДСР ᅠ (поз. ᅠ 36) ᅠ і ᅠ після ᅠ охолодження ᅠ направляється ᅠ на ᅠ стадію ᅠ приготування ᅠ амонізованого ᅠ розсолу. ᅠ Рідина ᅠ після ᅠ ДСР ᅠ збирається ᅠ в ᅠ збірнику ᅠ дегазованої ᅠ рідини ᅠ (поз.39), ᅠ звідки ᅠ насосом ᅠ її ᅠ направляють ᅠ на ᅠ приготування ᅠ содового ᅠ розчину ᅠ для ᅠ виробництва ᅠ харчової ᅠ соди.

Матеріальний розрахунок конденсатора дистиляції (КДС)

В КДС надходить фільтрова рідина наступного складу [10]:

NaCl		- 462 кг/ т соди	- 27,7 н.д.          V = 5,7 м3/т соди

Домішки	- 3,6 кг/ т соди			       ρ = 1091кг/м3

Na2SO4  	- 18,0 кг/ т соди	- 0,89 н.д.         загальний Cl¯= 92,7 н.д.

Na2CO3  	- 11,6 кг/ т соди	- 0,76 н.д.          загальний NH3 = 90,09 н.д.

(NH4)2CO3  	- 177,8 кг/ т соди	- 12,99 н.д.                       (436,5 кг/т соди)

NH4HCO3 	- 254 кг/ т соди	- 11,3 н.д.          CO2 (заг.)  = 36,35  н.д.

NH4Cl 	- 992,2 кг/ т соди	- 65,0 н.д.                       (227 кг/т соди)

NH4OH 	- 7,7 кг/ т соди	- 0,8 н.д. 	      t = 30 ºC

H2O 		- 4282,84  кг/ т соди		     прямий титр = 25,85 н.д.

Всього  	   6217,54 кг/ т соди

При русі фільтрової рідини по трубках КДС вона нагрівається від 30ºC до 75ºС. При цьому гідрокарбонат амонію, який знаходиться в фільтровій рідині, розкладається (1.10)

2NH4HCO3 → (NH4)2CO3  +   СО2  +   H2O – 18,9 кДж

2 · 79                96                  44           18

Згідно реакції (1.10) кількість розкладеного NH4HCO3  дорівнює                        254,4 кг/т соди. При цьому утворюється

(NH4)2CO3

CO2

Н2О

СО2 і пари H2O, які виділилися в КДС із фільтрової рідини, приєднуються до основного потоку парової суміші, яка направляється в ХГДС.

Визначаємо кількість водяних парів, які виділяються  з фільтрової рідини  в газову фазу разом із СО2 при нагріванні рідини від 322 до 75ºС.

Розрахунок виконується на кінцеву температуру рідини – 75ºС (348ºК).

Пружність водяних парів при 75ºС  = 289,1 мм рт. ст.

З урахуванням поправки на закон Рауля пружність водяної пари над розчином складе РН2О = 289,1 · 0,8 = 231 мм рт. ст. (0,304 атм).

Тиск над фільтровою рідиною дорівнює тиску газу на виході із КДС                       760 мм рт. ст.

Тиск сухого діоксиду вуглецю дорівнює

= 760 – 231 = 529 мм рт. ст. (0,695 атм).

,    звідки                              (4.1)

м3/т соди  або  12,67 кг/т соди.

Склад газу на виході із КДС приймається з умови, що кількість аміаку, яка подається в ДС повинна дорівнювати його кількості в фільтровій рідини, за відніманням втрат його з дистилерною рідиною.

Ці втрати згідно регламенту становлять 0,65 кг NH3 на 1 т соди                   (0,1 н.д.).

Приймаємо також, що з теплообмінника дистиляції в змішувач надходить фільтрова рідина, яка містить 0,8 н.д. залишкової вуглекислоти. Кількість (NH4)2CO3, яка міститься в цій рідині, еквівалентна CO2, тобто                 0,8 н.д.

Кількість втраченої вуглекислоти складає

= 0,8 · 1,1 · 5,7 = 5,02 кг/т соди.

де 1,1 – перевідний коефіцієнт з н.д. в кг/м3.

З урахуванням втрат NH3 і CO2 в нижню частину КДС із теплообмінника дистиляції надходить газ, який містить

= 436,5 –  0,65 = 435,9 кг/т соди (574,3 м3/т соди);

= 227 – 70,9 – 5,02 = 151,0 кг/т соди (76,9 м3/т соди).

Температура газу на виході із ТДС – 89 ºС. Тиск газу на виході із ТДС –  780 мм рт. ст. (103,974 кПа). Для температури 89 ºС пружність водяної пари дорівнює  = 506,1 мм рт.

З урахуванням поправки на закон Рауля пружність водяної пари над розчином складе:

= 506,1 · 0,8 = 406 мм. рт. ст. (0,534 атм).

Тиск сухого газу

Рс.г.. = 780 – 406 = 374 мм. рт. ст. (0,492 атм).

V с.г.  = VNH3  + VСО2 + Vін.,                                                                 (4.2)

V с.п.   = 574,3 + 76,9 + 5,8 = 656,6 м3/т соди,

де 5,8 – кількість   інертного  газу  (повітря),   що   поступає   в  дистиляційну

колону з гріючою парою, м3/т соди (або 7,5 кг/ т соди).

,                                            (4.3)

Склад газу на вході в КДС:

NH3  - 435,9 кг/т соди			t = 89 ºC

CO2  - 151 кг/т соди			тиск 780мм рт. ст.

Н2О  - 573 кг/т соди

Інертний газ - 7,5 кг/т соди

Всього     1167,4 кг/т соди

Парогазова суміш, що поступає в КДС, піднімаючись вгору, охолоджується від 89ºC до 70ºС фільтровою рідиною, яка рухається зверху вниз по трубах. Фільтрова рідина нагрівається при цьому від t = 30ºС до              t = 75ºС.

При охолодженні парогазової суміші з неї конденсується водяна пара і в утвореному конденсаті розчиняються  аміак і діоксид вуглецю.

Кількість утвореного конденсату визначається за різницею вмісту водяних парів в газі на вході в КДС і на виході з нього. Вміст водяної пари на вході в КДС   = 573 кг/т соди (713 м3/т соди). Вміст водяної пари на виході із КДС приймаємо за невідоме х нм3.

Сконденсувалося водяної пари

При густині конденсату ρк = 1040 кг/м3  його об'єм складе

Вміст NH3 і CO2 в конденсаті може бути знайдений екстраполяцією даних діаграми Ю. Собчукова до температури 80ºС (середня температура ):  н.д.,   н.д.

Кількість NH3  розчиненого в конденсаті

Температура газу на виході із КДС – 70ºС. Тиск газу  на виході із         КДС – 760 мм рт. ст.

Пружність водяних парів при t = 70º   = 233,7 мм рт. ст.

З урахуванням поправки  на закон Рауля пружність водяної пари над розчином складе  = 233,7· 0,8 = 187 мм рт. ст. (0,245 атм).

Кількість інертного газу приймаємо рівною його кількості, що надходить в АБ-2 із ХГДС.  Vін. = 5,8 м3/т соди.

Тиск сухих газів

Рс.п. = 760 – 187  = 573 мм рт. ст. (0,75 атм).

= 574,6 – 0,03 (713 – х)                                       (4.4)

=  76,9 + 36,1 – 0,002 (713 – х)                             (4.5)

Вирішуючи рівняння, одержимо  х = 218,85 м3/т соди або  175,9 кг/ т соди

Сконденсувалося водяної пари в КДС

= 573 – 15,9 = 397 кг/ т соди,

або

В цій кількості розчиняється

Вміст NH3 в газі на виході із КДС

= 435,9 – 12  = 423,9 кг/ т соди.

Вміст CO2  в газі на виході із КДС

= 70,9 + (151 ( 2,2) = 219,7 кг/ т соди.

Склад конденсату:

Н2О - 397 кг/ т соди

NH3 - 12 кг/ т соди

CO2 - 2,2 кг/ т соди

Всього     411,2 кг/ т соди

Конденсат направляється на малу дистиляцію для відгону з нього NH3 і CO2 .

При розчиненні NH3 і CO2  в конденсаті протікають реакції:

Н2О(р) + 2NH3(г)  +  CO2(г)   →  (NH4)2CO3(р)  + 163,4  кДж            (4.6)

18           2·17           44                      96

Н2О (р) + 2NH3 (г)   =  NH4OН(р)  + 36,45 кДж                      (4.7)

Кількість СО2, розчиненого в конденсаті .

Кількість NH3,  витраченого на реакцію (4.6)

Кількість Н2О, витраченої на реакцію (4.6)

Кількість (NH4)2CO3(р), утвореного за реакцією (4.6)

Кількість NH3, витраченого на реакцію (4.7)

= 12,2 – 1,7  = 10,3 кг/т соди.

Кількість Н2О, витраченої на реакцію (4.7)

Кількість утвореного NH4OН за реакцією (4.7)

Склад конденсату в солях:

(NH4)2CO3                                     - 4,8 кг/т соди

NH4OН                                        -  21,2 кг/т соди

Н2О          397 - 0,9 – 10,9 = 385,2 кг/т соди

Всього                                       411,2 кг/т соди

Баланс води

Прихід:

- Приходить води з фільтровою рідиною 	- 4282,84 кг/т соди

- Приходить води з водяною парою 		- 573 кг/т соди

- Приходить з аміачною водою  			- 7,3 кг/т соди

- Утворюється за реакцією( 6.1)			- 29 кг/т соди

Всього приходить води в КДС  			- 4892,14 кг/т соди

Витрата:

- Уходить води з газом у ХГДС				- 175,9 кг/т соди

- Уходить води разом із СО2 (з фільтрової рідини) 	- 12,67 кг/т соди

- Витрата за реакцією						- 11,8 кг/т соди

- Уходить води з конденсатом  				- 397 кг/т соди

- Уходить з фільтровою рідиною в ТДС 			- х кг/т соди

Всього уходить води із КДС 	х + 597,4 кг/т соди;   х = 4294,77 кг/т соди

Баланс   (NH4)2CO3

Прихід:

- Приходить  із фільтровою рідиною			- 177,8 кг/т соди

- Утворюється за реакцією (4.1)				- 154,6 кг/т соди

- Утворюється за реакцією (4.2)				- 4,8 кг/т соди

Всього 								- 337,2 кг/т соди

Витрата:

1. Уходить з конденсатом					 - 4,8 кг/т соди

2. Уходить з фільтровою рідиною				- 332,4 кг/т соди

Всього йде								 - 337,2 кг/т соди

Склад рідини на виході із КДС.

NaCl 			- 462 кг/т соди - 27,7 н.д.

Домішки 		- 3,6 кг/т соди

Na2SO4  		- 18,0 кг/т соди - 0,89 н.д.		ρ = 1077,5 кг/м3

Na2CO3  		- 11,6 кг/т соди - 0,76 н.д.

(NH4)2CO3  		- 332,4 кг/т соди - 24,3 н.д.		V = 5,72м3/т соди

NH4Cl 		- 992,2 кг/т соди - 65 н.д.

NH4OH 		-7,7 кг/т соди -  0,8 н.д.

H2O 			- 4294,77 кг/т соди

Всього		- 6122,27 кг/т соди

Оскільки об'єм води на вході і на виході практично не змінюється (0,38%), приймаємо незмінність об'єму фільтрової рідини по всій висоті КДС.

Склад вихідної рідини:

загальний Cl¯= 92,7 н.д.

прямий титр = 0,76 + 24,3 + 0,8 = 25,96 н.д. ; загальний NH3  = 90,1 н.д.

CO2 (заг.)  = 24,3 н.д.

t = 75 ºC

Результати розрахунків зводимо в таблицю матеріального балансу конденсатора дистиляції (табл.).

Таблиця ( Матеріальний баланс конденсатора дистиляції (КДС)

| Компоненти | Прихід, кг/т соди | Витрата, кг/т соди |
| --- | --- | --- |
|  | З фільтровою рідиною | З аміачною водою | З газом із ТДС | Від хімічної реакції | Разом | З фільтровою рідиною | З конденсатом на малу дистиляцію | З газом в ХГДС | На хімічну реакцію | Разом |
| NaCl | 462,0 | – | – | – | 462,0 | 462,0 | – | – | – | 462,0 |
| домішки | 3,6 | – | – | – | 3,6 | 3,6 | – | – | – | 3,6 |
| Na2SO4 | 18,0 | – | – | – | 18,0 | 18,0 | – | – | – | 18,0 |
| Na2CO3 | 11,6 | – | – | – | 11,6 | 11,6 | – | – | – | 11,6 |
| (NH4)2CO3 | 177,8 | – | – | 159,4 | 337,2 | 332,4 | 4,8 | – | – | 337,2 |
| NH4НCO3 | 254,4 | – | – | – | 254,4 | – | – | – | 254,4 | 254,4 |
| NH4OH | 7,7 | – | – | 21,2 | 29,2 | 7,7 | 21,2 | – | – | 29,2 |
| NH4Cl | 992,2 | – | – | - | 992,2 | 992,2 | – | – | – | 992,2 |
| H2O | 4282,84 | 7,3 | 573,0 | 29,0 | 4892,14 | 4294,77 | 385,2 | 175,9 | 11,8 | 4867,67 |
| NH3 | – | – | 435,9 | – | 435,9 | – | – | 423,9 | 12 | 435,9 |
| CO2 | – | – | 151,0 | 70,9 | 221,9 | – | – | 219,7 | 2,2 | 221,9 |
| інертний газ (сухий) | – | – | 7,5 | – | 7,5 | – | – | 7,5 | – | 7,5 |
| Всього | 6217,54 | 7,3 | 1167,4 | 280,5 | 7665,64 | 6122,27 | 411,2 | 855,61 | 280,4 | 7641,17 |

Матеріальний баланс теплообмінника дистиляції (ТДС)

В теплообмінник дистиляції надходить фільтрова рідина  вказаного вище складу із КДС [10].

Склад газу на виході з ТДС

Н2О - 573 кг/т соди			t газу з ТДС  - 89 ºC

NH3 – 435,9 кг/т соди			Р = 780 мм рт.ст.

CO2 - 151 кг/т соди

Інертний газ – 7,5 кг/т соди

Всього     1167,4 кг/т соди

В теплообміннику протікають реакції

(NH4)2CO3 (р)  = CO2(г) +2 NH3(р) +  H2O(р.)  –  97,2 кДж                     (4.8)

Na2CO3(р)  + 2 NH4Cl (р)  =  2 NaCl + 2NH3(р) + 2CO2 (г) +  H2O(р.) –  98,9 кДж         (4..9)

NH4OH, який знаходиться в фільтровій рідині при високій температурі (80 ºС і вище), переходить в негідратований стан

NH4OH(р) = NH3(р) +  H2O(р.)                                                       (4.10)

Теплота цієї реакції мала і в розрахунку не враховується. За технологічним регламентом в рідині на виході із ТДС вміст CO2 повинен бути не більше 1 н.д. Приймаємо вміст CO2  рівним 0,8 н.д.

Цій кількості CO2  буде відповідати  (NH4)2CO3

де 24,3 – вміст   (NH4)2CO3  в фільтровій рідині на вході в ТДС, н.д.

Кількість  (NH4)2CO3,  що  розкладається в ТДС

Кількість CO2,  що   утворюється за реакцією (4.8)

Кількість NH3(р),  що  утворюється за реакцією (4.8)

Утворюється Н2О  за реакцією (4.9)

Витрачається Na2CO3 (р)  на реакцію (4.9)  .

Витрачається NН4Cl на реакцію (4.9)

Утворюється NaCl  за реакцією (4.9)

Утворюється NН3 за реакцією (4.9)

Утворюється СО2   за реакцією (4.9)

Утворюється Н2О   за реакцією (4.9)

Витрачається NH4OH  на реакцію (4.10)  .

Утворюється NН3 за реакцією (4.10)

Утворюється Н2О   за реакцією (4.10)

Визначення вмісту водяних парів в  парогазовій суміші на вході в ТДС

Приймаємо, що весь аміак виділяється в газову фазу в дистилері.

Склад газу

NН3    			-  435,4 кг/т соди  (573,7 м3/ т соди )

СО2   			- 151,0 – 147,3 = 3,7 кг/т соди (1,88  м3/ т соди)

Н2О  			 - х   кг/т соди

Інертний газ 	- 7,5 кг/т соди  (5,8 м3/ т соди )

Температура рідини на виході ТДС 97ºС. Для температури 97ºС пружність водяної пари = 682 мм рт.ст.

З урахуванням поправки на закон Рауля пружність водяної пари над розчином складе = 682 · 0,8 =545 мм рт. ст. (72500 Па).

Температура газу на вході в ТДС 100 ºС.

Тиск газу  на вході в  ТДС   840 мм рт.ст. (111700 Па).

Тиск сухого газу

Рс.г. = 840 – 545 = 295 мм рт.ст.(392335 Па)

,                                              (4.11)

або  863 кг/ т соди.

Конденсується Н2О  в ТДС

863 – 573  = 290 кг/т соди  або 0,29 м3/ т соди.

Об'єм фільтрової рідини на виході із ТДС

Vф.р.ТДС  =  5,70 + 0,29 = 5,99 м3/ т соди.

Баланс води

Прихід:

- Приходить води з фільтровою рідиною 		- 4294,77 кг/т соди

- Приходить водяна пара з газом із ДС  			- 863 кг/т соди

- Утворюється за реакціями 					- 66,22 кг/т соди

Всього приходить води 						   5224,0 кг/т соди

Витрата:

- Уходить в вигляді водяної пари в  КДС		 - 573 кг/т соди

- Уходить з фільтровою рідиною				- х кг/т соди

Всього уходить води  		х + 573 кг/т соди, звідки х  = 4651 кг/ т соди

Баланс   NH4Сl

- Приходить  із КДС  					- 992,2 кг/т соди

- Витрачається на  реакцію 				- 11,7 кг/т соди

Іде в змішувач                                                         980,5 кг/т соди

Баланс   (NH4)2CO3

- Розкладається  в  ТДС 				- 321,4 кг/т соди

- Приходить із фільтровою рідиною із КДС	- 332,4 кг/т соди

Уходить в змішувач					- 11,0 кг/т соди

Баланс   NаСl

- Приходить  із КДС					- 460 кг/т соди

- Витрачається на  реакцію 				- 12,8 кг/т соди

Уходить в змішувач					- 474,8 кг/т соди

Склад рідини на виході із ТДС (вхід в ЗМ)

NaCl 		- 474,8 кг/т соди 					- 27 н.д.

Домішки 	- 3,6 кг/ т соди

Na2SO4 	 -18,0 кг/ т соди 					- 0,85 н.д.

(NH4)2CO3  	- 11 кг/т соди 					- 0,77 н.д.

NH4Cl 	-980,5 кг/т соди 					- 67,2 н.д.

NН3    		-  121,24 кг/т соди  				- 23,8 н.д.

Н2О		- 4651,0

Всього  			        6260,1 кг/т соди

V = 5,99 м3/т соди, ,

загальний Cl¯= 88,2 н.д.,

прямий титр 24,57 н.д., загальний NH3  – 85 н. д. ,

CO2 (заг.)  = 0,77 н.д., t = 97 ºC

Загальний вміст NН3  в рідині

Результати розрахунку заносимо в таблицю матеріального балансу теплообмінник дистиляції (табл.).

Таблиця  – Матеріальний баланс теплообмінника (ТДС)

| Компоненти | Прихід, в кг/т соди | Витрата, в кг/т соди |
| --- | --- | --- |
|  | З фільтровою рідиною із КДС | З газом із ДС і ЗМ | Від хімічної реакції | Разом | З фільтровою рідиною в ЗМ | З газом у КДС | На хімічну реакцію | Разом |
| NaCl | 462,0 | – | 12,8 | 474,8 | 474,8 | – | – | 474,8 |
| домішки | 3,6 | – | – | 3,6 | 3,6 | – | – | 3,6 |
| Na2SO4 | 18,0 | – | – | 18,0 | 18,0 | – | – | 18,0 |
| Na2CO3 | 11,6 | – | – | 11,6 | - | – | 11,6 | 11,6 |
| (NH4)2CO3 | 332,4 | – | – | 332,4 | 11 | – | 321,4 | 331,4 |
| NH4НCO3 | - | – | – | – | – | – | – | – |
| NH4OH | 7,7 | – | – | 7,7 | – | – | 7,7 | 7,7 |
| NH4Cl | 992,2 | – | – | 992,2 | 980,5 | – | 11,7 | 992,2 |
| H2O | 4294,77 | 863 | 66,22 | 5224 | 4651 | 573 | – | 5224 |
| NH3 | – | 432,8 | 121,4 | 554,2 | 121,24 | 432,8 | – | 554,2 |
| CO2 | – | - | 152,1 | 152,1 | – | 152,1 | – | 152,1 |
| інертний газ (сухий) | – | 7,5 | – | 7,5 | – | 7,5 | – | 7,5 |
| Всього | 6122,27 | 1303,3 | 352,52 | 6999,7 | 6230,1 | 1165,4 | 352,4 | 6937,7 |

Матеріальний  баланс дистилера ДС

Із змішувача в дистилер поступає суспензія (склад вказаний вище).

Із ДС і ЗМ у ТДС надходить газ наступного складу [10]:

NH3			- 435,4 кг/т соди (з нього виділяється в ЗМ  95 кг/т соди)

Н2О			- 863 кг/т соди

Інертний газ	- 7,5 кг/т соди

Всього 		1305,9  кг/т соди

Температура газу на виході із ДС  - 100ºС.

Тиск газу на виході із ДС  -  840 мм рт.ст.

З нижньої частини дистилера виходить суспензія, освітлена частина якої містить:  загальний Cl¯  - 67 н. д.,  загальний NH3  - 0,1 н. д,

В нижню частину ДС подається гостра насичена пара з температурою 115ºС  (Р = 1290 мм рт.ст.): І = 2698 кДж/кг.

Водяна пара, яка подається в дистилер, частково конденсується, однак загальний об'єм рідини змінюється незначно. Це пов'язано зі зменшенням об'єму рідини при відгоні з неї аміаку відповідно до реакції.

Сумарний кінцевий об'єм рідини знаходимо за вмістом іона Cl¯ в ній на вході в ДС (зі ЗМ) і на виході з нього в (ВИП-1). Середня густина дистилерної рідини на виході із ДС з урахуванням твердих домішок, що в ній містяться, дорівнює 1100 кг / т соди.

Об'єм освітленої частини дистилерної рідини на виході із ДС

,                                             (4.16)

Вага суспензії на виході із ДС

1100 ( 7,92 = 8714 кг/т соди.

Кількість солей і твердих домішок в дистилерній рідині

489,6 + 3,6 + 1012,9 + 0,65 + 207,7 = 1714,45 кг/т соди,

де 0,65 – втрати аміаку в дистилерній рідини.

Кількість води в дистилерній рідині

8714 – 171445 = 6999,55 кг/т соди.

Баланс  води

Прихід:

1. Приходить води з фільтровою рідиною	- 6244,6 кг/т соди

2. Приходить з гріючою парою 			- х кг/т соди

Всього приходить води					х + 6244,6 кг/т соди

Витрата:

1. Уходить в ТДС із парогазовою сумішшю	    - 863 кг/т соди

2. Уходить з дистилерної  рідиною	в ВИП             - 16999,55 кг/т соди

Всього йде води		            7862,65 кг/т соди, х = 1618 кг/т соди

В  дистилерній рідині на виході із ДС міститься:

1. Рідка фаза

NaCl					- 489,6 кг/т соди

Домішки				- 3,6 кг/т соди

NH3 					- 0,65 кг/т соди

СаCl2					- 1012,9 кг/т соди

Н2О					- 6999,55 кг/т соди

Всього					   8506,3 кг/т соди

2. Тверда фаза

Са(ОН)2				- 34,5 кг/т соди

СаСО3					- 53,9 кг/т соди

СаSО4					- 17,3 кг/т соди

Тверді домішки 			- 102,0 кг/т соди

Всього                                             207,7 кг/т соди

Отримані дані зводимо в таблицю матеріального балансу дистилера (табл.).

Таблиця – Матеріальний  баланс дистилера (ДС)

| Компоненти | Прихід, кг/т соди | Витрата, кг/т соди |
| --- | --- | --- |
|  | Із суспензією зі ЗМ | З водяною парою | Разом | З дистилерною рідиною | З газом в ТДС | Разом |
|  | Рідка фаза | Тверда фаза |  |  | Рідка фаза | Тверда фаза |  |  |
| NaCl | 489,6 | – | – | 489,6 | 489,6 | – | – | 489,6 |
| домішки | 3,6 | – | – | 3,6 | 3,6 | – | – | 3,6 |
| СаСl2 | 1012,9 | – | – | 1012,9 | 1012,9 | – | – | 1012,9 |
| Н2О | 6244,6 | – | 1618 | 7862,6 | 6999,55 | – | 863 | 7862,6 |
| Са(ОН)2 | – | 34,5 | – | 34,5 | – | 34,5 | – | 34,5 |
| СаSО4 | – | 17,3 | – | 17,3 | – | 17,3 | – | 17,3 |
| СаСО3 | – | 53,9 | – | 53,9 | – | 53,9 | – | 53,9 |
| інертний газ | – | – | 7,5 | 7,5 | – | – | 7,5 | 7,5 |
| Інертні домішки | – | 102,0 | – | 102,0 | – | 102,0 | – | 102,0 |
| NН3 | 337,8 | – | – | 337,8 | 0,65 | – | 435,4 | 436,05 |
| Всього | 8088,5 | 207,7 | 1625,5 | 10019,95 | 8506,3 | 207,7 | 1305,9 | 9921,7 |

Годинна потужність виробництва складає

де 400000 – задана потужність виробництва, т/рік;

358 – ефективний фонд роботи виробництва, доба.

Кількісні величини матеріальних балансів основних апаратів стадії регенерації аміаку на годинну потужність заносимо до таблиці зведеного матеріального балансу (табл. 4.5).

Таблиця – Зведений матеріальний баланс стадії регенерації аміаку

| Конденсатор дистиляції (КДС) |
| --- |
| Прихід | кг/ т соди | кг/годину | %мас. | Витрата | кг/т соди | кг/годину | %мас. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Фільтрова рідина: |  |  |  | 1. Фільтрова рідина в ТДС: |  |  |  |
| NaCl | 462 | 12388,8 | 7,4 | NaCl | 462 | 12388,8 | 7,5 |
| домішки | 3,6 | 96,5 | 0,1 | домішки | 3,6 | 96,5 | 0,1 |
| Na2SO4 | 18 | 482,7 | 0,3 | Na2SO4 | 18 | 482,7 | 0,3 |

Продовження табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2CO3 | 11,6 | 311,1 | 0,2 | Na2CO3 | 11,6 | 311,1 | 0,2 |
| (NH4)2CO3 | 177,8 | 4767,8 | 2,9 | (NH4)2CO3 | 332,4 | 8913,5 | 5,4 |
| NH4НCO3 | 254,4 | 6821,9 | 4,1 | NH4OH | 7,7 | 206,5 | 0,1 |
| NH4OH | 7,7 | 206,5 | 0,1 | NH4Cl | 992,2 | 26606,5 | 16,2 |
| NH4Cl | 992,2 | 26606,5 | 16,0 | H2O | 4294,77 | 115167,0 | 70,1 |
| H2O | 4282,8 | 114847,1 | 69,0 |  |  |  |  |
| Разом: | 6210,1 | 166528,9 | 100,0 | Разом: | 6122,3 | 164172,6 | 100,0 |
| 2. Аміачна вода: |  |  |  | 2. Конденсат на малу дистиляцію: |  |  |  |
| H2O | 7,3 | 195,8 | 100,0 | (NH4)2CO3 | 4,8 | 128,7 | 1,2 |
|  |  |  |  | NH4OH | 21,2 | 568,5 | 5,2 |
|  |  |  |  | H2O | 385,2 | 10329,4 | 93,7 |
| Разом: | 7,3 | 195,8 | 100,0 | Разом: | 411,2 | 11026,6 | 100,0 |
| 3. З газом із ТДС |  |  |  | 3. З газом в ХГДС: |  |  |  |
| H2O | 573 | 15365,4 | 49,1 | H2O | 175,9 | 4716,9 | 21,3 |
| NH3 | 435,9 | 11688,9 | 37,3 | NH3 | 423,9 | 11367,2 | 51,3 |
| CO2 | 151 | 4049,2 | 12,9 | CO2 | 219,7 | 5891,4 | 26,6 |
| інертний газ | 7,5 | 201,1 | 0,6 | інертний газ | 7,5 | 201,1 | 0,9 |
| Разом: | 1167,4 | 31304,6 | 100,0 | Разом: | 827 | 22176,5 | 100,0 |
| 4. Від хімічної реакції: |  |  |  | 4. На хімічну реакцію: |  |  |  |
| (NH4)2CO3 | 159,4 | 4274,4 | 56,8 | NH4НCO3 | 254,4 | 6821,9 | 90,7 |
| NH4OH | 21,2 | 568,5 | 7,6 | H2O | 11,8 | 316,4 | 4,2 |
| H2O | 29 | 777,7 | 10,3 | NH3 | 12 | 321,8 | 4,3 |
| CO2 | 70,9 | 1901,2 | 25,3 | CO2 | 2,2 | 59,0 | 0,8 |
| Разом: | 280,5 | 7521,8 | 100,0 | Разом: | 280,4 | 7519,1 | 100,0 |
| РАЗОМ: | 7665,3 | 205551,0 | 100,0 | РАЗОМ: | 7640,9 | 204894,8 | 100,0 |
| Теплообмінник дистиляції (ТДС) |
| 1. Фільтрова рідина з КДС: |  |  |  | 1. Фільтрова рідина в ЗМ: |  |  |  |
| NaCl | 462 | 12388,8 | 7,5 | NaCl | 474,8 | 12732,1 | 7,6 |
| домішки | 3,6 | 96,5 | 0,1 | домішки | 3,6 | 96,5 | 0,1 |
| Na2SO4 | 18 | 482,7 | 0,3 | Na2SO4 | 18 | 482,7 | 0,3 |
| Na2CO3 | 11,6 | 311,1 | 0,2 | (NH4)2CO3 | 11 | 295,0 | 0,2 |
| (NH4)2CO3 | 332,4 | 8913,5 | 5,4 | NH4Cl | 980,5 | 26292,7 | 15,7 |
| NH4OH | 7,7 | 206,5 | 0,1 | H2O | 4651 | 124719,6 | 74,3 |
| NH4Cl | 992,2 | 26606,5 | 16,2 | NH3 | 121,24 | 3251,1 | 1,9 |

Продовження табл. 4.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | 4294,77 | 115167,0 | 70,1 | Разом: | 6260,1 | 167869,7 | 100,0 |
| Разом: | 6122,3 | 164172,603 | 100,0 | 2. Газ у КДС |  |  |  |
| 2. Газ ДС і ЗМ |  |  |  | H2O | 573 | 15365,4 | 49,1 |
| H2O | 863 | 23141,9 | 61,7 | NH3 | 435,9 | 11688,9 | 37,3 |
| NH3 | 528,4 | 14169,4 | 37,8 | CO2 | 151 | 4049,2 | 12,9 |
| інертний газ | 7,5 | 201,1 | 0,5 | інертний газ | 7,5 | 201,1 | 0,6 |
| Разом: | 1398,8 | 37512,4 | 100,0 | Разом: | 1167,4 | 31304,6 | 100,0 |
| 3. Від хімічної реакції |  |  |  | 3. На хімічну реакцію |  |  |  |
| NaCl | 12,8 | 343,2 | 3,6 | Na2CO3 | 11,6 | 311,1 | 3,3 |
| H2O | 66,22 | 1775,7 | 18,8 | (NH4)2CO3 | 321,4 | 8618,5 | 91,2 |
| NH3 | 121,4 | 3255,4 | 34,4 | NH4OH | 7,7 | 206,5 | 2,2 |
| CO2 | 152,1 | 4078,7 | 43,1 | NH4Cl | 11,7 | 313,7 | 3,3 |
| Разом: | 352,5 | 9453,1 | 100,0 | Разом: | 352,4 | 9449,8 | 100,0 |
| РАЗОМ: | 7873,7 | 211138,1 | 100,0 | РАЗОМ: | 7777,9 | 208624,1 | 100,0 |
| Змішувач (ЗМ) |
| 1. Фільтрова рідина з ТДС: |  |  |  | 1. Суспензія в ДС: |  |  |  |
| NaCl | 474,8 | 12732,1 | 7,6 | рідка фаза | 8088,5 | 216898,3 | 97,5 |
| домішки | 3,6 | 96,5 | 0,1 | тверда фаза | 207,7 | 5569,6 | 2,5 |
| Na2SO4 | 18 | 482,7 | 0,3 | Разом: | 8296,2 | 222467,9 | 100,0 |
| (NH4)2CO3 | 11 | 295,0 | 0,2 | 2. З газом в ТДС |  |  |  |
| NH4Cl | 980,5 | 26292,7 | 15,7 | NH3 | 93,0 | 2493,9 | 100,0 |
| H2O | 4651 | 124719,6 | 74,3 | Разом: | 93,0 | 2493,9 | 100,0 |
| NH3 | 121,24 | 3251,1 | 1,9 |  |  |  |  |
| Разом: | 6260,1 | 167869,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2. Вапняне молоко: |  |  |  | 3. На хімічні реакції: |  |  |  |
| рідка фаза | 1259,5 | 33774,3 | 59,3 | Na2SO4 | 18 | 482,7 | 1,1 |
| тверда фаза | 865,5 | 23208,9 | 40,7 | NH4Cl | 980,5 | 26292,7 | 57,3 |
| Разом: | 2125,0 | 56983,2 | 100,0 | (NH4)2CO3 | 11 | 295,0 | 0,6 |
| 3. Від хімічної реакції: |  |  |  | Са(ОН)2 | 686,5 | 18408,9 | 40,1 |
| NaCl | 18,9 | 506,8 | 1,1 | СаCl2 | 14,1 | 378,1 | 0,8 |
| NH3 | 315,51 | 8460,6 | 18,4 | Разом: | 1710,1 | 45857,4 | 100,0 |
| H2O | 334,1 | 8959,1 | 19,5 |  |  |  |  |
| СаСО3 | 11,4 | 305,7 | 0,7 |  |  |  |  |
| СаCl2 | 1017 | 27271,5 | 59,3 |  |  |  |  |
| СаSO4 | 17,3 | 463,9 | 1,0 |  |  |  |  |
| Разом: | 1714,2 | 45967,6 | 100,0 |  |  |  |  |

Продовження табл. 4.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗОМ: | 10099,4 | 270820,6 | 100,0 | РАЗОМ: | 10099,3 | 270819,2 | 100,0 |
| Дистилер (ДС) |
| 1. Суспензія зі змішувача |  |  |  | 1. Дистилерна рідина: |  |  |  |
| рідка фаза | 8088,5 | 216898,3 | 97,5 | рідка фаза | 8506,3 | 228101,9 | 97,6 |
| тверда фаза | 207,7 | 5569,6 | 2,5 | тверда фаза | 207,7 | 5569,6 | 2,4 |
| Разом: | 8296,2 | 222467,9 | 100,0 | Разом: | 8714 | 233671,5 | 100,0 |
| 2. Водяна пара |  |  |  | 2. Газ у ТДС |  |  |  |
| H2O | 1717 | 46042,5 | 99,6 | H2O | 863 | 23141,9 | 66,1 |
| інертний газ | 7,5 | 201,1 | 0,4 | інертний газ | 7,5 | 201,1 | 0,6 |
| Разом: | 1724,5 | 46243,6 | 100,0 | NH3 | 435,4 | 11675,5 | 33,3 |
|  |  |  |  | Разом: | 1305,9 | 35018,5 | 100,0 |
| РАЗОМ: | 10020,7 | 268711,5 | 100,0 | РАЗОМ: | 10019,9 | 268690,1 | 100,0 |
| ВСЬОГО: | 35651,8 | 956221,2 | 100,0 | ВСЬОГО | 35540,0 | 953028,1 | 100,0 |

Нев’язка балансу

, що є припустимим.

Тепловий баланс конденсатора дистиляції  (КДС)

Фізико-хімічні константи [10]:

Теплоємність фільтрової рідини на вході з КДС Сф..р. = 3,41 кДж/(кг ·ºС).

Теплоємність фільтрової рідини  на виході з КДС Сф..р = 3,41 кДж/(кг ·ºС).

Теплоємність насиченої пари NH3 над аміачним розчином СNH3  = 2,18 кДж/(кг·ºС).

Теплоємність газоподібного СО2 над аміачним розчином ССО2 = 0,84 кДж/(кг·ºС).

Теплоємність конденсату водяної пари в присутності NH3 і СО2 Ск = 3,78 кДж/(кг· ºС).

Температура фільтрової рідини  на вході в КДС t вх.р.  = 32ºС.

Температура фільтрової рідини  на виході із  КДС  tвих. р.  = 75ºС.

Температура газу на вході в КДС  tвх. г.  = 89ºС.

Температура газу  на виході із  КДС  tвих. г.  = 75ºС.

Температура конденсату  tк  = 80ºС.

Тепломісткість водяної пари  на вході в КДС при t = 89ºС J89 = 2660,0 кДж/кг.

Тепломісткість водяної пари  на виході з  КДС при t = 70ºС  J70= 2622,0 кДж/кг.

Теплота утворення (NН4)2СО3 – 1014,0 кДж/кг.

Теплота розкладання  NН4НСО3  – 244,0 кДж/кг.

Теплота утворення NН4ОН  – 1043,0 кДж/кг.

Теплоємність інертного газу Сін.г.  = 1,0 кДж/кг.

Прихід тепла

- З фільтровою рідиною

Q1 =  166528,9  · 3,41 · 32 =   18171633,6 кДж/годину.

- З газом із ТДС з

- водяною парою

Q2 = 15365,4  · 2660,0 = 40871964,0  кДж/годину;

- з газоподібним  NH3

Q3 =  11688,9 · 2,18 ·  89 = 2267880,4  кДж/годину;

- з газоподібним  СО2

Q4 = 4049,2 · 0,84  · 89  = 302718,2 кДж/годину;

- з інертним газом

Q5 = 201,1 · 1,0 · 89 = 17897,9 кДж/годину.

- Теплота утворення (NН4)2СО3

Q6 =  4247,4 · 1014,0 =  4334241,6  кДж/годину.

- Теплота утворення NН4ОН

Q7 =   568,5 · 1043,0 =  592945,5  кДж/годину.

Прихід тепла:   Qпр.  = 66559281,2  кДж/годину.

Витрата тепла

В трубному просторі:

- З фільтровою рідиною в ТДС

Q9  = 164172,6 · 3,41  · 75 = 41987142,5  кДж/годину.

- З СО2  в ХГДС

Q10 = 1901,2 · 0,84 · 70   =   111790,6  кДж/годину.

- На реакцію розкладання NН4НСО3

Q11 =  6821,9 · 244,0 =   1664543,6 кДж/годину.

В міжтрубному просторі:

- З водяною парою в  ХГДС

Q13 =  4716,9 · 2622 = 12367711,8  кДж/годину.

- З NH3  в ХГДС

Q14 = 11688,9 · 2,18 · 70 = 1783726,1  кДж/годину.

- З СО2  в ХГДС

Q15 = 3990,2 ·  0,84 ·  70 = 234623,8  кДж/годину.

- З інертним газом

Q16 = 201,1 · 1,0 ·  70 = 14077,0  кДж/годину.

- З конденсатом на малу дистиляцію

Q17  =   11026,6 · 3,78 · 80 =  3334443,8  кДж/годину.

Витрата тепла: Qвитр.  = 61498059,2  кДж/годину.

Втрати в навколишнє середовище визначаємо за різницею між приходом і витратою тепла

Qвтр  =  66559281,2 ( 61498059,2 =  5061222,0 кДж/годину.

Отримані дані зводимо в таблицю теплового балансу конденсатора дистиляції (табл. 4.6).

Таблиця 4.6 – Тепловий  баланс конденсатора дистиляції (КДС)

| Прихід тепла | Витрата |
| --- | --- |
| Стаття | кДж/годину | Стаття | кДж/годину |
| З фільтровою рідиною | 18171633,6 | В трубному просторі: |  |
| З газами з ТДС |  | З фільтровою рідиною | 41987142,5 |
| з водяною парою | 40871964,0 | З СО2 (газ) в ХГДС | 111790,6 |
| з газоподібним NH3 | 2267880,4 | На розкладання NH4НСО3 | 1664543,6 |
| з газоподібним СО2 | 302718,2 | В міжтрубному просторі: |  |
| з інертним газом | 17897,9 | З водяною парою в ХГДС | 12367711,8 |
| Теплота утворення (NН4)2СО3 | 4334241,6 | З газоподібним NH3 в ХГДС | 1783726,1 |
| Теплота утворення NH4ОН | 592945,5 | З газоподібним СО2 в ХГДС | 234623,8 |
|  |  | З інертним газом в ХГДС | 14077,0 |
|  |  | З конденсатом на малу ДС | 3334443,8 |
|  |  | Втрати в навколишнє середовище | 5061222,0 |
| Разом | 66559281,2 | Разом | 66559281,2 |

Тепловий баланс (ДС)

Фізико-хімічні константи [10]:

Теплоємність освітленої частини дистилерної рідини на виході зі ЗМ             Свих.зм. = 3,45 кДж/(кг· ºС).

Теплоємність твердої фази на виході зі ЗМ  Ств.ф. = 1,05 кДж/(кг· ºС).

Теплоємність освітленої частини дистилерної рідини на виході із ДС             Свих.зм. =3,42 кДж/(кг· ºС).

Теплоємність твердої фази на виході із ДС  Ств.ф = 1,05 кДж/(кг· ºС).

Тепломісткість водяної пари  на вході в ДС при t = 100ºС    J100 = 2680 кДж/т соди.

Температура  рідини  на вході в ДС   tр.  = 93ºС.

Температура газу на виході з ДС в ТДС   tг  = 100ºС.

Температура суспензії  на виході із ДС   tсус.  = 109 ºС.

Теплота виділення в газову фазу: 2050  кДж/кг.

Прихід тепла

- З освітленою частиною рідини зі ЗМ

Q1 = 216898,3 · 3,45 · 93 =  69591819,6 кДж/годину.

- З твердою фазою зі ЗМ

Q2 = 5569,6 · 1,05  ·  93 = 543871,4 кДж/годину.

- З водяною парою

Q3 = 46042,5 · 2700 = 124314750,0  кДж/годину.

Всього приходить тепла:  Qпр. =   194450441,0 кДж/годину.

Витрата тепла

- З  рідкою фазою дистилерної рідини в ВП-1

Q4 = 228101,9 · 3,42 · 109  = 85031826,0 кДж/годину.

- З  твердою фазою дистилерної рідини в ВП-1

Q5 = 5569,9 ·  1,05 · 109  = 637475,3 кДж/годину.

- З газоподібним  NH3 в ТДС

Q6 =  11675,5 ·  2,18 · 100 = 2545259,0  Дж/годину.

- На виділення NH3 з рідини в газоподібну фазу

Q7 = 11675,5 · 2050 = 23934775,0  кДж/годину.

- З водяною парою  в ТДС

Q8 =  23141,9  · 2680 = 62020292,0  кДж/годину.

Загальна витрата тепла:  Qвитр.  =  174169627,3  кДж/годину.

Втрати в навколишнє середовище визначаємо за різницею між приходом і витратою тепла

Qвтр.=  194450441,0   (  174169627,3  = 20280813,7  кДж/годину.

Отримані дані зводимо в таблицю теплового балансу дистилера                (табл.).

Таблиця – Тепловий  баланс дистилера (ДС)

| Прихід тепла | Витрата |
| --- | --- |
| Стаття | кДж/годину | Стаття | кДж/годину |
| З освітленою частиною рідини зі ЗМ | 69591819,6 | З рідкою фазою дистилерної рідини в ВП | 85031826,0 |
| Із твердою фазою зі ЗМ | 543871,4 | З твердою фазою дистилерної рідини в ВП | 637475,3 |
| З водяною парою | 124314750,0 | З газоподібним NH3 | 2545259,0 |
|  |  | На виділення NH3 з рідини в газове середовище | 23934775,0 |
|  |  | З водяною парою | 62020292,0 |
|  |  | Втрати в навколишнє середовище | 20280813,7 |
| Разом | 194450441,0 | Разом | 194450441,0 |

Дистилер ᅠ знаходиться ᅠ в ᅠ нижній ᅠ частині ᅠ дистиляційної ᅠ колони ᅠ та ᅠ призначений ᅠ для ᅠ десорбції ᅠ аміаку ᅠ водяною ᅠ парою ᅠ із ᅠ суспензії, ᅠ яка ᅠ надходить ᅠ зі ᅠ змішувача. ᅠ

Протитечійний ᅠ дистилер, ᅠ що ᅠ представляє ᅠ собою ᅠ вертикальний ᅠ циліндричний ᅠ апарат, ᅠ зібраний ᅠ з ᅠ 22 ᅠ окремих ᅠ бочок-царг ᅠ внутрішнім ᅠ діаметром ᅠ 3 ᅠ м, ᅠ які ᅠ виконані ᅠ з ᅠ чавуна ᅠ марки ᅠ СЧ24-44. ᅠ Загальна ᅠ висота ᅠ апарату ᅠ – ᅠ 21,7 ᅠ м, ᅠ продуктивність ᅠ дистилера ᅠ складає ᅠ  ᅠ 900 ᅠ т/добу. ᅠ Між ᅠ царгами ᅠ зажаті ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 15 ᅠ протитечійних ᅠ дірчастих ᅠ контактних ᅠ елементи ᅠ  ᅠ (поз.3) ᅠ – ᅠ барботажні ᅠ тарілки, ᅠ виконані ᅠ з ᅠ вуглецевої ᅠ сталі ᅠ Ст3. ᅠ Тарілка ᅠ має ᅠ отвори ᅠ діаметром ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 90-140 ᅠ мм. ᅠ Відстань ᅠ між ᅠ барботажними ᅠ тарілками ᅠ складає ᅠ 900 ᅠ мм, ᅠ висота ᅠ царги-бази ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 500 ᅠ мм. ᅠ

Суспензія ᅠ зі ᅠ змішувача ᅠ поступає ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ по ᅠ спеціальному ᅠ патрубку ᅠ (штуцер ᅠ В) ᅠ з ᅠ похилими ᅠ зрізом ᅠ в ᅠ кінці ᅠ для ᅠ вільного ᅠ стікання ᅠ суспензії. ᅠ По ᅠ довжині ᅠ патрубка ᅠ розташований ᅠ ряд ᅠ отворів ᅠ діаметром ᅠ 20 ᅠ мм ᅠ для ᅠ забезпечення ᅠ проходу ᅠ суспензії. ᅠ Дистилерна ᅠ рідина ᅠ виходить ᅠ із ᅠ дистилера ᅠ через ᅠ штуцер ᅠ Б. ᅠ

Гостра ᅠ пара ᅠ поступає ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ (штуцер ᅠ А) ᅠ через ᅠ дзвін, ᅠ до ᅠ якого ᅠ кріпиться ᅠ спеціальний ᅠ відбійник ᅠ для ᅠ захисту ᅠ отворів ᅠ виводу ᅠ суспензії ᅠ від ᅠ прямого ᅠ попадання ᅠ пари. ᅠ В ᅠ верхній ᅠ частині ᅠ пристрою ᅠ вводу ᅠ пари ᅠ є ᅠ отвори ᅠ зі ᅠ знімними ᅠ кришками, ᅠ через ᅠ які ᅠ пара ᅠ може ᅠ виходити ᅠ безпосередньо ᅠ під ᅠ першу ᅠ тарілку. ᅠ За ᅠ допомогою ᅠ цих ᅠ отворів ᅠ регулюється ᅠ співвідношення ᅠ кількості ᅠ пари, ᅠ що ᅠ подається ᅠ під ᅠ дзвін ᅠ і ᅠ під ᅠ тарілку. ᅠ Парогазова ᅠ суміш ᅠ виходить ᅠ із ᅠ дистилера ᅠ (штуцер ᅠ Г) ᅠ і ᅠ через ᅠ сепараційний ᅠ простір ᅠ змішувача ᅠ направляється ᅠ в ᅠ теплообмінник ᅠ дистиляції.

Дистилер ᅠ встановлюється ᅠ на ᅠ фундамент, ᅠ зовнішня ᅠ поверхня ᅠ апарату ᅠ ізолюється. ᅠ На ᅠ дистилер ᅠ розташовані ᅠ теплообмінник ᅠ і ᅠ конденсатор ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ дистиляції.

Дірчасті ᅠ протитечійні ᅠ тарілки ᅠ дистилера ᅠ працюють ᅠ у ᅠ широкому ᅠ діапазоні ᅠ навантажень, ᅠ починаючи ᅠ з ᅠ 40-50% ᅠ номінального ᅠ навантаження. ᅠ Найбільш ᅠ оптимальний ᅠ режим ᅠ роботи ᅠ досягається ᅠ при ᅠ швидкості ᅠ газу ᅠ в ᅠ вільному ᅠ перетині ᅠ апарата ᅠ ωг ᅠ = ᅠ 2-2,5 ᅠ м/с. ᅠ Продуктивність ᅠ прийнятого ᅠ в ᅠ дипломному ᅠ проекті ᅠ дистилера ᅠ складає ᅠ 900 ᅠ т/добу ᅠ або ᅠ 37,5 ᅠ т/годину. ᅠ

Визначаємо ᅠ об’єм ᅠ  ᅠ газового ᅠ потоку, ᅠ що ᅠ проходить ᅠ через ᅠ дистилер, ᅠ скориставшись ᅠ даними ᅠ матеріального ᅠ балансу ᅠ дистилера ᅠ (табл. ᅠ 4.4). ᅠ На ᅠ 1 ᅠ т ᅠ соди ᅠ в ᅠ ДС ᅠ виділяється: ᅠ NH3 ᅠ – ᅠ 435,4 ᅠ кг, ᅠ Н2O ᅠ – ᅠ 863 ᅠ кг, ᅠ інертних ᅠ газів ᅠ – ᅠ 7,5 ᅠ  ᅠ кг. ᅠ Температура ᅠ газу ᅠ на ᅠ виході ᅠ з ᅠ ДС ᅠ 100°С ᅠ і ᅠ тиск ᅠ 840 ᅠ мм ᅠ рт. ᅠ ст. ᅠ (111970 ᅠ Па) ᅠ [2]. ᅠ

За ᅠ нормальних ᅠ умовах ᅠ ця ᅠ кількість ᅠ парогазової ᅠ суміші ᅠ займає ᅠ об'єм:

Годинний ᅠ об'єм ᅠ газу ᅠ за ᅠ реальних ᅠ умовах ᅠ складає:

ᅠ

Приймаючи ᅠ швидкість ᅠ газу ᅠ у ᅠ вільному ᅠ перетині ᅠ апарата ᅠ ωг ᅠ = ᅠ 2,5 ᅠ  ᅠ м/с, ᅠ перевіряємо ᅠ обраний ᅠ діаметр ᅠ апарата:

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (5.1)

Отже, ᅠ прийнятий ᅠ діаметр ᅠ дистилера ᅠ D ᅠ = ᅠ 3,0 ᅠ м ᅠ є ᅠ вірним.

Визначаємо ᅠ вільний ᅠ перетин ᅠ дистилера, ᅠ приймаючи ᅠ швидкість ᅠ газу ᅠ в ᅠ отворах ᅠ дірчастих ᅠ тарілок ᅠ рівною ᅠ ω0 ᅠ = ᅠ 6 ᅠ м/с:

ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (5.2)

,

що ᅠ складає

Визначимо ᅠ кількість ᅠ отворів ᅠ в ᅠ дірчастій ᅠ протитечійній ᅠ тарілці ᅠ дистилера, ᅠ приймаючи ᅠ діаметр ᅠ отворів ᅠ 140 ᅠ мм:

З ᅠ урахуванням ᅠ заданої ᅠ потужності ᅠ виробництва ᅠ 400 ᅠ тис. ᅠ т/рік ᅠ або ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 26,8 ᅠ т/годину ᅠ необхідна ᅠ кількість ᅠ дистилерів ᅠ дорівнює

Приймаємо ᅠ 2 ᅠ дистилера.

Виконаємо ᅠ розрахунок ᅠ товщини ᅠ циліндричної ᅠ обичайки ᅠ дистилера.

Апарат ᅠ працює ᅠ під ᅠ надлишковим ᅠ тиском ᅠ 0,167 ᅠ МПа. ᅠ

Матеріал ᅠ обичайки ᅠ – ᅠ чавун ᅠ марки ᅠ СЧ ᅠ 24-44. ᅠ

Внутрішній ᅠ діаметр ᅠ обичайки ᅠ дистилера ᅠ – ᅠ 3 ᅠ м, ᅠ  ᅠ висота ᅠ дистилера ᅠ без ᅠ кришки ᅠ – ᅠ 19,4 ᅠ м.

Стадія ᅠ регенерації ᅠ вводиться ᅠ в ᅠ роботу ᅠ одночасно ᅠ зі ᅠ стадією ᅠ абсорбції ᅠ після ᅠ пуску ᅠ газових ᅠ компресорів; ᅠ пара, ᅠ що ᅠ надходить ᅠ з ᅠ компресорів, ᅠ використовується ᅠ в ᅠ дистиляційних ᅠ колонах. ᅠ

Перед ᅠ пуском ᅠ перевіряють ᅠ справність ᅠ обладнання ᅠ і ᅠ запірної ᅠ арматури, ᅠ наявність ᅠ і ᅠ справність ᅠ контрольно-вимірювальних ᅠ приладів. ᅠ Апаратура ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ повинна ᅠ бути ᅠ попередньо ᅠ прогріта. ᅠ Прогрів ᅠ апаратів ᅠ слід ᅠ проводити ᅠ з ᅠ великою ᅠ обережністю, ᅠ без ᅠ різкого ᅠ підвищення ᅠ температури; ᅠ при ᅠ наявності ᅠ в ᅠ апаратах ᅠ холодної ᅠ рідини ᅠ можливі ᅠ гідравлічні ᅠ удари ᅠ й ᅠ руйнування ᅠ апарату. ᅠ

Про ᅠ пуск ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ необхідно ᅠ попереджати ᅠ персонал ᅠ стадій ᅠ гасіння ᅠ вапна ᅠ і ᅠ компресорного, ᅠ а ᅠ також ᅠ турбінного ᅠ залу. ᅠ При ᅠ пуску ᅠ дотримується ᅠ наступна ᅠ послідовність ᅠ операцій:

- включають ᅠ насоси, ᅠ які ᅠ подають ᅠ фільтрову ᅠ рідина ᅠ в ᅠ напірний ᅠ резервуар, ᅠ а ᅠ також ᅠ насоси, ᅠ які ᅠ подають ᅠ очищений ᅠ розсіл ᅠ на ᅠ стадію ᅠ абсорбції; ᅠ

- відкривають ᅠ подачу ᅠ пари ᅠ в ᅠ дистилер; ᅠ попередньо ᅠ включають ᅠ в ᅠ роботу ᅠ вакуум-насоси ᅠ стадії ᅠ абсорбції; ᅠ

- відкривають ᅠ надходження ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ в ᅠ резервуар ᅠ з ᅠ мішалкою ᅠ для ᅠ вапняного ᅠ молока; ᅠ

- відкривають ᅠ надходження ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ в ᅠ конденсатор ᅠ дистиляції; ᅠ одночасно ᅠ починають ᅠ подавати ᅠ вапняне ᅠ молоко ᅠ в ᅠ змішувач ᅠ і ᅠ очищений ᅠ розсіл ᅠ в ᅠ апарати ᅠ стадії ᅠ абсорбції; ᅠ

- відкривають ᅠ подачу ᅠ рідини ᅠ зі ᅠ змішувача ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ і ᅠ вихід ᅠ рідини ᅠ з ᅠ дистилера ᅠ в ᅠ випарник; ᅠ

- включають ᅠ насоси ᅠ для ᅠ відкачування ᅠ дистилерної ᅠ рідини; ᅠ

- регулюють ᅠ подачу ᅠ пара, ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ і ᅠ вапняного ᅠ молока, ᅠ а ᅠ також ᅠ охолодження ᅠ газу ᅠ дистиляції ᅠ відповідно ᅠ до ᅠ норм ᅠ технологічного ᅠ режиму. ᅠ

Дистилер ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ включають ᅠ після ᅠ пуску ᅠ стадії ᅠ абсорбції ᅠ і ᅠ регенерації ᅠ в ᅠ наступній ᅠ послідовності: ᅠ

- відкривають ᅠ подачу ᅠ пара ᅠ з ᅠ випарника ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ (попередньо ᅠ дистилер ᅠ заповнюють ᅠ рідиною ᅠ і ᅠ прогрівають); ᅠ

- включають ᅠ вакуум; ᅠ

- відкривають ᅠ надходження ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ і ᅠ в ᅠ міру ᅠ її ᅠ прогріву ᅠ збільшують ᅠ навантаження ᅠ дистилера. ᅠ

Стадію ᅠ регенерації ᅠ зупиняють ᅠ одночасно ᅠ зі ᅠ стадією ᅠ абсорбції, ᅠ але ᅠ після ᅠ зупинки ᅠ парових ᅠ кальцинаторів ᅠ і ᅠ стадій ᅠ карбонізації ᅠ та ᅠ фільтрації. ᅠ Компресорне ᅠ відділення ᅠ продовжує ᅠ працювати: ᅠ газ ᅠ з ᅠ компресорів ᅠ направляється ᅠ в ᅠ атмосферу, ᅠ а ᅠ пара ᅠ продовжує ᅠ надходити ᅠ в ᅠ дистилер. ᅠ

Про ᅠ зупинку ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ попереджають ᅠ персонал ᅠ стадії ᅠ гасіння ᅠ вапна ᅠ і ᅠ компресорного ᅠ відділення, ᅠ а ᅠ також ᅠ турбінного ᅠ залу. ᅠ

До ᅠ зупинки ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ необхідно ᅠ переробити ᅠ рідину ᅠ з ᅠ канав ᅠ і ᅠ приямків ᅠ і ᅠ звільнити ᅠ збірники ᅠ брудних ᅠ аміачних ᅠ вод. ᅠ

Зупинку ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ здійснюють ᅠ у ᅠ наступній ᅠ послідовності: ᅠ

- припиняють ᅠ подачу ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ в ᅠ конденсатор ᅠ дистиляції; ᅠ

- припиняють ᅠ подачу ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ в ᅠ змішувач ᅠ і ᅠ надходження ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ зі ᅠ стадії ᅠ гасіння ᅠ вапна; ᅠ

- промивають ᅠ трубопровід ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ водою ᅠ (взимку ᅠ розсолом);

- прогрівають ᅠ апарати ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ до ᅠ температури ᅠ газу, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ з ᅠ конденсатора ᅠ дистиляції ᅠ (80-82°С); ᅠ

- закривають ᅠ кран ᅠ на ᅠ трубопроводі, ᅠ що ᅠ йде ᅠ зі ᅠ змішувача ᅠ в ᅠ дистилер, ᅠ спускають ᅠ рідину ᅠ з ᅠ трубопроводу ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ і ᅠ продувають ᅠ трубу ᅠ парою; ᅠ

- припиняють ᅠ подачу ᅠ пари ᅠ в ᅠ дистилер; ᅠ пару ᅠ з ᅠ компресорів ᅠ випускають ᅠ в ᅠ атмосферу; ᅠ

- промивають ᅠ трубопроводи ᅠ дистилерною ᅠ рідини ᅠ водою ᅠ (взимку ᅠ розсолом); ᅠ

- зупиняють ᅠ насоси ᅠ для ᅠ перекачки ᅠ дистилерної ᅠ рідини. ᅠ

Дистилер ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ вимикають ᅠ з ᅠ роботи ᅠ до ᅠ зупинки ᅠ всієї ᅠ стадії ᅠ регенерації, ᅠ для ᅠ чого: ᅠ

- припиняють ᅠ подачу ᅠ рідини ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ слабкою ᅠ рідини; ᅠ

- прогрівають ᅠ дистилер ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ до ᅠ температури ᅠ газу, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 80-82°С ᅠ і ᅠ перемикають ᅠ пару ᅠ з ᅠ випарника ᅠ в ᅠ атмосферу; ᅠ

- відключають ᅠ дистилер ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ від ᅠ вакууму. ᅠ

Крім ᅠ планових ᅠ зупинок ᅠ стадії ᅠ регенерації, ᅠ викликаних ᅠ припиненням ᅠ роботи ᅠ всього ᅠ виробництва ᅠ в ᅠ зв'язку ᅠ з ᅠ ремонтом ᅠ або ᅠ з ᅠ інших ᅠ причин, ᅠ можливі ᅠ раптові ᅠ або ᅠ аварійні ᅠ зупинки. ᅠ У ᅠ таких ᅠ випадках ᅠ послідовність ᅠ дій ᅠ при ᅠ зупинці ᅠ та ᅠ пуску ᅠ апаратури ᅠ залежать ᅠ від ᅠ причин, ᅠ що ᅠ викликали ᅠ аварійну ᅠ зупинку.

Характерними ᅠ прикладами ᅠ аварійних ᅠ зупинок ᅠ є ᅠ наступні: ᅠ

1. ᅠ Серйозні ᅠ перебої ᅠ електричної ᅠ енергії. ᅠ У ᅠ цьому ᅠ випадку ᅠ все ᅠ виробництво ᅠ зупиняється ᅠ і ᅠ на ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ необхідно: ᅠ

- вимкнути ᅠ рубильники ᅠ електричного ᅠ обладнання; ᅠ

- перейти ᅠ на ᅠ ручне ᅠ провертання ᅠ мішалок ᅠ змішувача ᅠ і ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ або ᅠ включити ᅠ аварійний ᅠ привід; ᅠ

- закрити ᅠ крани ᅠ на ᅠ виході ᅠ рідини ᅠ з ᅠ напірного ᅠ резервуара ᅠ фільтрової ᅠ рідини, ᅠ з ᅠ резервуара ᅠ вапняного ᅠ молока, ᅠ змішувача ᅠ і ᅠ дистилера; ᅠ

- випустити ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ рідину ᅠ з ᅠ трубопроводу, ᅠ що ᅠ йде ᅠ зі ᅠ змішувача; ᅠ

- закрити ᅠ подачу ᅠ пари ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ і ᅠ відпрацьовану ᅠ пару ᅠ компресорів ᅠ випустити ᅠ в ᅠ атмосферу; ᅠ

- закрити ᅠ крани ᅠ насосів ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ і ᅠ всіх ᅠ інших ᅠ насосів ᅠ стадії ᅠ регенерації. ᅠ

2. ᅠ Раптове ᅠ припинення ᅠ подачі ᅠ розсолу ᅠ або ᅠ вапняного ᅠ молока. ᅠ При ᅠ припиненні ᅠ на ᅠ тривалий ᅠ час ᅠ подачі ᅠ розсолу ᅠ на ᅠ стадію ᅠ абсорбції ᅠ або ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ знижують ᅠ навантаження ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ і ᅠ призводять ᅠ її ᅠ зупинку ᅠ в ᅠ звичайному ᅠ порядку.

3. ᅠ Раптове ᅠ припинення ᅠ подачі ᅠ пари. ᅠ При ᅠ раптовому ᅠ припиненні ᅠ подачі ᅠ пари ᅠ зупиняються ᅠ газові ᅠ компресори ᅠ та ᅠ інше ᅠ обладнання, ᅠ що ᅠ працює ᅠ від ᅠ парового ᅠ приводу; ᅠ припиняється ᅠ надходження ᅠ пари ᅠ в ᅠ дистилер. ᅠ В ᅠ цьому ᅠ випадку ᅠ необхідно:

- закрити ᅠ вентилі ᅠ на ᅠ лініях ᅠ подачі ᅠ пари ᅠ в ᅠ дистилер;

- припинити ᅠ подачу ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ в ᅠ елементи ᅠ дистиляції, ᅠ а ᅠ також ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ слабкої ᅠ рідини; ᅠ

- перекрити ᅠ надходження ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ в ᅠ змішувач; ᅠ

- провести ᅠ інші ᅠ роботи, ᅠ що ᅠ виконуються ᅠ при ᅠ плановій ᅠ зупинці ᅠ стадії ᅠ регенерації; ᅠ прогрів ᅠ апаратури ᅠ не ᅠ проводиться ᅠ через ᅠ відсутність ᅠ пара.

При ᅠ експлуатації ᅠ апаратів ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ можуть ᅠ виникати ᅠ неполадки, ᅠ які ᅠ повинні ᅠ бути ᅠ усунені. ᅠ Найбільш ᅠ важливі ᅠ з ᅠ таких ᅠ неполадок:

- підвищення ᅠ температури ᅠ газу, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ з ᅠ конденсатора ᅠ дистиляції, ᅠ обумовлене ᅠ збільшенням ᅠ подачі ᅠ пари ᅠ або ᅠ зниження ᅠ кількості ᅠ фільтрової ᅠ рідини, ᅠ що ᅠ надходить, ᅠ а ᅠ також ᅠ забрудненнями ᅠ труб ᅠ конденсатора. ᅠ В ᅠ цьому ᅠ випадку ᅠ необхідно ᅠ відрегулювати ᅠ подачу ᅠ пари ᅠ і ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ та ᅠ прийняти ᅠ заходів ᅠ щодо ᅠ чищення ᅠ труб;

- підвищення ᅠ або ᅠ надмірне ᅠ зниження ᅠ прямого ᅠ титру ᅠ рідини ᅠ теплообмінника ᅠ дистиляції ᅠ та ᅠ збільшення ᅠ вмісту ᅠ в ᅠ ній ᅠ вмісту ᅠ СО2. ᅠ Найчастіше ᅠ це ᅠ викликається ᅠ невідповідністю ᅠ кількості ᅠ пари, ᅠ що ᅠ подається ᅠ в ᅠ дистилер, ᅠ навантаженню ᅠ дистиляційної ᅠ колони ᅠ і ᅠ усувається ᅠ відповідним ᅠ регулювання ᅠ подачі ᅠ пари ᅠ та ᅠ фільтрової ᅠ рідини;

- підвищення ᅠ вмісту ᅠ аміаку ᅠ в ᅠ рідині, ᅠ яка ᅠ виходить ᅠ з ᅠ дистилера, ᅠ що ᅠ може ᅠ бути ᅠ наслідком ᅠ зменшення ᅠ подачі ᅠ та ᅠ зниження ᅠ концентрації ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ або ᅠ недостатнього ᅠ надходження ᅠ пари ᅠ в ᅠ дистилер. ᅠ При ᅠ регулюванні ᅠ концентрації ᅠ аміаку ᅠ необхідно ᅠ привести ᅠ в ᅠ повну ᅠ відповідність ᅠ ці ᅠ параметри ᅠ процесу;

- порушення ᅠ барометричного ᅠ режиму ᅠ роботи ᅠ дистиляційної ᅠ колони, ᅠ що ᅠ викликане ᅠ забрудненням ᅠ окремих ᅠ апаратів ᅠ або ᅠ переповненням ᅠ їх ᅠ рідиною.

Регулювання ᅠ процесу ᅠ регенерації ᅠ аміаку ᅠ здійснюється ᅠ за ᅠ допомогою ᅠ приладів ᅠ дистанційного ᅠ управління ᅠ та ᅠ вручну ᅠ апаратниками. ᅠ При ᅠ цьому ᅠ регулюються ᅠ потоки ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ та ᅠ вапняного ᅠ молока, ᅠ а ᅠ також ᅠ подача ᅠ пари ᅠ в ᅠ дистилер. ᅠ Підтримування ᅠ сталості ᅠ рідинних ᅠ потоків ᅠ і ᅠ витрати ᅠ пара ᅠ на ᅠ кожен ᅠ елемент ᅠ регенерації ᅠ забезпечується ᅠ безперервним ᅠ контролем ᅠ виробництва. ᅠ

Контроль ᅠ технологічного ᅠ процесу ᅠ на ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ здійснюють ᅠ апаратники ᅠ та ᅠ цехова ᅠ лабораторія. ᅠ

Апаратники ᅠ визначають ᅠ вміст ᅠ СаО ᅠ в ᅠ вапняному ᅠ молоці ᅠ і ᅠ в ᅠ суспензії ᅠ змішувача ᅠ та ᅠ дистилера, ᅠ регулюючи ᅠ при ᅠ цьому ᅠ допустимий ᅠ надлишок ᅠ вапна ᅠ в ᅠ рідині, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ з ᅠ дистилера. ᅠ Це ᅠ визначення ᅠ апаратник ᅠ здійснює ᅠ порівняно ᅠ часто ᅠ (через ᅠ кожні ᅠ 6-8 ᅠ хв.), ᅠ оскільки ᅠ при ᅠ нестачі ᅠ вапна ᅠ втрачається ᅠ значна ᅠ кількість ᅠ аміаку, ᅠ а ᅠ при ᅠ великому ᅠ надлишку ᅠ його ᅠ збільшується ᅠ витрата ᅠ вапна. ᅠ

Підвищення ᅠ вмісту ᅠ аміаку ᅠ в ᅠ рідині ᅠ дистилера ᅠ апаратники ᅠ визначають ᅠ за ᅠ запахом. ᅠ Періодично ᅠ апаратники ᅠ визначають ᅠ «прямий» ᅠ титр ᅠ рідини, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ з ᅠ теплообмінника ᅠ дистиляції. ᅠ Одночасно ᅠ вони ᅠ здійснюють ᅠ контроль ᅠ манометричного ᅠ і ᅠ температурного ᅠ режиму ᅠ дистиляційної ᅠ колони. ᅠ За ᅠ температурою ᅠ газу ᅠ після ᅠ конденсатора ᅠ і ᅠ теплообмінника ᅠ дистиляції ᅠ та ᅠ показаннями ᅠ манометрів ᅠ на ᅠ виході ᅠ газу ᅠ з ᅠ КДС ᅠ і ᅠ вході ᅠ пари ᅠ в ᅠ ДС ᅠ апаратники ᅠ регулюють ᅠ подачу ᅠ пара ᅠ в ᅠ дистиляційну ᅠ колону. ᅠ

Цехова ᅠ лабораторія ᅠ в ᅠ порядку ᅠ контролю ᅠ проводить ᅠ ті ᅠ ж ᅠ визначення, ᅠ що ᅠ і ᅠ апаратники. ᅠ Крім ᅠ того, ᅠ цехова ᅠ лабораторія ᅠ аналізує ᅠ рідину ᅠ і ᅠ флегму, ᅠ що ᅠ виходять ᅠ з ᅠ КДС, ᅠ а ᅠ також ᅠ рідину, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ з ᅠ ТДС, ᅠ визначаючи ᅠ в ᅠ них ᅠ «прямий» ᅠ титр ᅠ і ᅠ вміст ᅠ загального ᅠ аміаку, ᅠ хлору ᅠ і ᅠ СО2. ᅠ

За ᅠ вимірами ᅠ і ᅠ результатам ᅠ аналізів ᅠ апаратники ᅠ регулюють ᅠ навантаження ᅠ і ᅠ потоки ᅠ на ᅠ стадії ᅠ регенерації. ᅠ При ᅠ відведенні ᅠ флегми ᅠ для ᅠ переробки ᅠ в ᅠ дистилер ᅠ слабкої ᅠ рідини ᅠ апаратники ᅠ керуються ᅠ даними ᅠ про ᅠ вміст ᅠ в ᅠ ній ᅠ хлору. ᅠ

Система ᅠ автоматичного ᅠ регулювання ᅠ процесу ᅠ регенерації ᅠ аміаку ᅠ повинна ᅠ забезпечити ᅠ відповідність ᅠ між ᅠ потоками ᅠ при ᅠ точному ᅠ дотриманні ᅠ всіх ᅠ показників ᅠ технологічного ᅠ режиму. ᅠ На ᅠ рис. ᅠ 7.1 ᅠ приведена ᅠ схема ᅠ автоматизації ᅠ елемента ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ аміаку ᅠ з ᅠ дистанційним ᅠ управлінням ᅠ потоками ᅠ і ᅠ реєстрацією ᅠ окремих ᅠ показників. ᅠ

Кількість ᅠ рідини ᅠ в ᅠ резервуарі ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ фіксує ᅠ прилад ᅠ (поз. ᅠ 2) ᅠ (встановлений ᅠ на ᅠ щиті), ᅠ який ᅠ одержує ᅠ імпульс ᅠ від ᅠ датчика ᅠ (поз. ᅠ 1). ᅠ За ᅠ наявності ᅠ рідини ᅠ в ᅠ резервуарі ᅠ і ᅠ показниками ᅠ технологічного ᅠ режиму ᅠ апаратник ᅠ регулює ᅠ навантаження ᅠ елемента ᅠ регенерації ᅠ за ᅠ допомогою ᅠ кнопок ᅠ дистанційного ᅠ керування ᅠ (поз. ᅠ 7). ᅠ Кнопки ᅠ включають ᅠ сервомотор ᅠ (поз. ᅠ 6), ᅠ що ᅠ відкриває ᅠ або ᅠ прикриває ᅠ заслінку ᅠ на ᅠ трубі, ᅠ що ᅠ подає ᅠ рідину ᅠ в ᅠ витратомір ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (поз. ᅠ 3). ᅠ

Кількість ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ фіксує ᅠ прилад ᅠ (поз. ᅠ 5), ᅠ встановлений ᅠ на ᅠ щиті; ᅠ імпульс ᅠ прилад ᅠ отримує ᅠ від ᅠ датчика ᅠ (поз. ᅠ 4). ᅠ

1 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ рівня ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ в ᅠ резервуарі; ᅠ 2 ᅠ – ᅠ покажчик ᅠ рівня ᅠ в ᅠ резервуарі ᅠ фільтрової ᅠ рідини; ᅠ 3 ᅠ – ᅠ витратомір ᅠ фільтрової ᅠ рідини; ᅠ 4 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ рівня ᅠ фільтрової ᅠ рідини ᅠ в ᅠ витратомірі; ᅠ

5 ᅠ – ᅠ реєстратор ᅠ витрати ᅠ фільтрової ᅠ рідини; ᅠ 6 ᅠ – ᅠ дросель ᅠ з ᅠ сервомотором; ᅠ 7 ᅠ – ᅠ кнопка ᅠ дистанційного ᅠ керування ᅠ витрати ᅠ фільтрової ᅠ рідини; ᅠ 8 ᅠ – ᅠ витратомір ᅠ вапняного ᅠ молока; ᅠ

9 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ рівня ᅠ вапняного ᅠ молока ᅠ в ᅠ витратомірі; ᅠ 10 ᅠ – ᅠ реєстратор ᅠ витрати ᅠ вапняного ᅠ молока; ᅠ 11 ᅠ – ᅠ сервомотор ᅠ з ᅠ дросельною ᅠ заслінкою; ᅠ 12 ᅠ – ᅠ кнопка ᅠ дистанційного ᅠ управління ᅠ витратою ᅠ вапняного ᅠ молока; ᅠ 13– ᅠ датчик ᅠ вакууму ᅠ верхньої ᅠ частини ᅠ КДС; ᅠ 14 ᅠ – ᅠ покажчик ᅠ вакууму ᅠ верхньої ᅠ частини ᅠ КДС; ᅠ 15 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ вакууму ᅠ верхньої ᅠ частини ᅠ ТДС; ᅠ 16 ᅠ – ᅠ покажчик ᅠ вакууму ᅠ верхньої ᅠ частини ᅠ ТДС; ᅠ 17 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ тиску ᅠ нижньої ᅠ частини ᅠ ТДС; ᅠ 18 ᅠ – ᅠ покажчик ᅠ тиску ᅠ нижньої ᅠ частини ᅠ ТДС; ᅠ 19 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ тиску ᅠ нижньої ᅠ частини ᅠ ДС; ᅠ 20 ᅠ – ᅠ покажчик ᅠ тиску ᅠ нижньої ᅠ частини ᅠ ДС; ᅠ 21 ᅠ – ᅠ дросельна ᅠ заслінка ᅠ з ᅠ сервомотором; ᅠ 22 ᅠ – ᅠ регулятор ᅠ витрати ᅠ пари; ᅠ

23 ᅠ – ᅠ термореле ᅠ КДС; ᅠ 24 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ витрати ᅠ пари; ᅠ 25 ᅠ – ᅠ реєстратор ᅠ витрати ᅠ пари; ᅠ

26 ᅠ – ᅠ дросельна ᅠ заслінка ᅠ з ᅠ сервомотором; ᅠ 27 ᅠ – ᅠ задатчик ᅠ регулятора ᅠ тиску; ᅠ

28 ᅠ – ᅠ регулятор ᅠ тиску ᅠ пари; ᅠ 29 ᅠ – ᅠ датчик ᅠ тиску ᅠ пара; ᅠ 30 ᅠ – ᅠ реєстратор ᅠ тиску ᅠ пара; ᅠ

31 ᅠ – ᅠ сигналізатор ᅠ роботи ᅠ мішалки ᅠ змішувача; ᅠ 32 ᅠ – ᅠ сигналізатор ᅠ роботи ᅠ мішалки ᅠ резервуара ᅠ з ᅠ вапняним ᅠ молоком; ᅠ 33 ᅠ – ᅠ сигналізатор ᅠ роботи ᅠ насоса ᅠ фільтрової ᅠ рідини; ᅠ

34 ᅠ – ᅠ сигналізатор ᅠ роботи ᅠ насоса, ᅠ що ᅠ відкачує ᅠ шлам ᅠ на ᅠ біле ᅠ море; ᅠ 35 ᅠ – ᅠ реєстратор ᅠ температур ᅠ

Рисунок ᅠ 7.1 ᅠ – ᅠ Схема ᅠ автоматизації ᅠ стадії ᅠ регенерації ᅠ аміаку

Аналізуючи ᅠ вміст ᅠ вапна ᅠ в ᅠ суспензії ᅠ після ᅠ змішувача ᅠ і ᅠ дистилера, ᅠ апаратник ᅠ за ᅠ надлишком ᅠ СаО ᅠ регулює ᅠ подачу ᅠ вапняного ᅠ молока. ᅠ Регулювання ᅠ витрати ᅠ молока ᅠ здійснюється ᅠ з ᅠ щита ᅠ кнопками ᅠ дистанційного ᅠ керування ᅠ  ᅠ (поз. ᅠ 12); ᅠ кнопки ᅠ включають ᅠ сервомотор ᅠ (поз. ᅠ 11), ᅠ що ᅠ відкриває ᅠ або ᅠ прикриває ᅠ дросельну ᅠ заслінку. ᅠ

Вапняне ᅠ молоко ᅠ надходить ᅠ через ᅠ витратомір ᅠ (поз. ᅠ 8); ᅠ витрата ᅠ його ᅠ фіксується ᅠ на ᅠ приладі ᅠ (поз. ᅠ 10), ᅠ з'єднаному ᅠ з ᅠ датчиком ᅠ (поз. ᅠ 9). ᅠ

Манометричний ᅠ режим ᅠ дистиляційної ᅠ колони ᅠ фіксується ᅠ на ᅠ показувальних ᅠ приладах ᅠ (поз. ᅠ 14, ᅠ 16, ᅠ 18 ᅠ і ᅠ 20), ᅠ встановлених ᅠ на ᅠ щиті. ᅠ Показувальні ᅠ прилади ᅠ отримують ᅠ імпульси ᅠ від ᅠ датчиків ᅠ (поз. ᅠ 13, ᅠ 15, ᅠ 17, ᅠ 19).

Кількість ᅠ пари, ᅠ що ᅠ подається ᅠ в ᅠ дистиляційну ᅠ колону, ᅠ регулюється ᅠ автоматично ᅠ за ᅠ температурою ᅠ газу, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ з ᅠ конденсатора ᅠ дистиляції. ᅠ Для ᅠ цього ᅠ на ᅠ виході ᅠ з ᅠ КДС ᅠ встановлено ᅠ термореле ᅠ (поз. ᅠ 23), ᅠ яке ᅠ управляє ᅠ регулятором ᅠ витрати ᅠ (поз. ᅠ 22). ᅠ Цей ᅠ регулятор ᅠ впливає ᅠ на ᅠ сервомотор ᅠ (поз. ᅠ 21), ᅠ відкриваючи ᅠ або ᅠ прикриваючи ᅠ його ᅠ заслінку.

Витрата ᅠ пари ᅠ реєструється ᅠ на ᅠ приладі ᅠ (поз. ᅠ 25). ᅠ Імпульс ᅠ цей ᅠ прилад ᅠ отримує ᅠ від ᅠ датчика ᅠ (поз. ᅠ 24). ᅠ

Для ᅠ отримання ᅠ пари ᅠ потрібного ᅠ тиску ᅠ апаратник ᅠ за ᅠ допомогою ᅠ встановленого ᅠ на ᅠ щиті ᅠ задатчика ᅠ тиску ᅠ (поз. ᅠ 27) ᅠ і ᅠ регулятора ᅠ тиску ᅠ пари ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ (поз. ᅠ 28) ᅠ приводить ᅠ в ᅠ дію ᅠ сервомотор ᅠ з ᅠ заслінкою ᅠ (поз. ᅠ 26), ᅠ відкриваючи ᅠ або ᅠ прикриваючи ᅠ подачу ᅠ пари ᅠ від ᅠ турбін ᅠ в ᅠ колектор ᅠ змішаного ᅠ пара. ᅠ Тиск ᅠ змішаного ᅠ пара ᅠ фіксується ᅠ за ᅠ допомогою ᅠ датчика ᅠ (поз. ᅠ 29) ᅠ реєстратором ᅠ (поз. ᅠ 30). ᅠ Таким ᅠ чином, ᅠ у ᅠ схемі ᅠ передбачено ᅠ автоматичне ᅠ регулювання ᅠ подачі ᅠ пари. ᅠ

На ᅠ щиті ᅠ встановлені ᅠ сигналізатори ᅠ роботи ᅠ мішалок ᅠ і ᅠ насосів ᅠ (поз. ᅠ 31-34). ᅠ Для ᅠ фіксації ᅠ температурних ᅠ показників ᅠ роботи ᅠ дистиляційної ᅠ колони ᅠ встановлений ᅠ реєстратор ᅠ температур ᅠ (поз. ᅠ 35), ᅠ що ᅠ записує ᅠ температуру ᅠ газу ᅠ після ᅠ КДС, ᅠ температуру ᅠ в ᅠ верхній ᅠ і ᅠ нижній ᅠ частині ᅠ теплообмінника ᅠ дистиляції, ᅠ температуру ᅠ пари, ᅠ що ᅠ поступає ᅠ дистилер, ᅠ і ᅠ температуру ᅠ рідини, ᅠ що ᅠ виходить ᅠ з ᅠ дистилера. ᅠ

# Text boxes

Вміст ᅠ CaSO4 ᅠ в ᅠ розчині, ᅠ н.д.

Температура, ᅠ ºС

Температура, ᅠ °С

Вміст ᅠ СаSО4 ᅠ в ᅠ розчині, ᅠ н.д.